淀粉基水性高分子-异氰酸酯胶黏剂性能分析及生产性试验

时君友1，2， 顾继友2， 涂怀刚1， 王淑敏1

（1. 北华大学交通与建筑工程学院，吉林吉林132013；

2. 东北林业大学材料科学与工程学院，黑龙江哈尔滨150040）

摘  要：通过正交试验优化并验证了最佳Ⅰ、Ⅱ型淀粉基水性高分子-异氰酸酯API胶黏剂的配方及工艺，参照日本JIS K6806标准要求进行了主要性能测试，同时进行了生产性试验。结果表明，淀粉基API胶黏剂室温下活性期超过合成树脂基API胶黏剂；贮存稳定性室温下达到3个月。采用淀粉基API胶黏剂，分别用于胶合板、竹地板、实木复合地板、细木工板、胶合木等胶合制品的制造，其理化性能指标完全达到有关标准要求，并且制品无甲醛等有毒物质释放。此种胶黏剂具有明显的生产可操作性，完全满足现有的工艺要求，其原料成本为进口胶黏剂的1/4～1/3，具有明显的社会环境效益和经济效益。

关键词：淀粉基API胶黏剂；理化性能；胶合制品；生产试验

中图分类号：TQ43        文献标识码：A       文章编号：1673-5854（2008）02-0001-07

竹焦油替代苯酚合成酚醛树脂胶黏剂的研究

周建斌， 张合玲， 邓丛静， 张齐生*

（南京林业大学化学工程学院，江苏南京210037）

摘  要：研究了用竹焦油部分替代苯酚合成酚醛树脂胶黏剂，并对其性能进行分析。实验结果表明，竹焦油替代量对所合成的酚醛树脂胶黏度和胶合强度特性影响较大，当竹焦油添加量为30 g，即替代量达到12.5 %时，制备的酚醛树脂胶黏度适中，游离甲醛含量低于0.5 %，具备较高的胶合强度，并且胶合强度达到GB/T 9846-2004对Ⅰ类胶合板的要求。由于竹焦油的加入降低了胶黏剂的成本，其所制得的胶黏剂有良好的应用前景。

关键词：竹焦油；酚醛树脂胶；胶合强度

中图分类号：TQ43       文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2008）02-0008-03

腰果酚改性酚醛树脂的合成研究

胡立红, 李书龙, 刘 欣, 刘红军, 周永红

(中国林业科学研究院林产化学工业研究所；国家林业局林产化学工程

重点开放性实验室，江苏南京210042)

摘  要：用100份苯酚（以质量计），加入40份腰果酚，并加入一种助剂合成腰果酚改性酚醛树脂。经过多次试验得到合适的工艺为：酚与甲醛物质的量之比为1∶0.85，苯酚100份，腰果酚40份，助剂7份，盐酸1.3～1.9份，pH值为1.5～2.0，反应时间3.5～4 h，出料温度180～190 ℃，得到深红色固体树脂，得率66.9 ％。树脂性能：软化点84～92 ℃，流淌度2.5～4.9 cm，聚合速度60～90s ，黏度14～16mPa·s, 25 ℃。

关键词：腰果酚；助剂；酚醛树脂

中图分类号：TQ323.1       文献标识码：A    文章编号：1673-5854（2008）02-0011-04

羧甲基纤维素凝胶小球的制备及其对肥料的缓释作用研究

吕金红, 李建法*

（绍兴文理学院化学系,浙江绍兴312000）

摘  要：制备一种羧甲基纤维素（CMC）凝胶，以凝胶小球失水率变化反映交联过程。结果表明，交联剂Fe3+浓度越高，失水越快且失水率越大。制备凝胶小球时所用CMC溶液质量分数越高，失水率越低。DSC分析凝胶的降温凝固过程表明，CMC小球中的水以结合状态为主，且制备小球时所用的交联时间越长，凝胶含水率越低。采用硝酸钾作为化肥的模型化合物，释放实验表明，当硝酸钾在CMC凝胶中的载量为5.0 %时，缓释效果明显。

关键词：羧甲基纤维素；凝胶；肥料；释放

中图分类号：TQ352         文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2008）02-0015-04

竹炭对苯酚吸附的热力学及动力学参数的研究

张启伟， 王桂仙

（丽水学院 化学化工系，浙江丽水323000）

摘  要：研究了竹炭对水相中苯酚吸附的动力学和热力学参数。动力学实验表明：竹炭对苯酚的吸附拟用准一级动力学处理。并测定不同粒径、不同温度下竹炭对苯酚吸附的表观速率常数及活化能。热力学研究表明：竹炭对苯酚的吸附符合Langmuir等温吸附方程。测得吸附热ΔH=-14.0 kJ/mol，说明竹炭对苯酚的吸附过程为放热过程，且ΔH＜40kJ/mol，表明吸附过程主要为物理吸附。同时测得吉布斯自由能ΔG＜0，且受温度的影响不大，表明吸附质从溶液到吸附剂表面的吸附过程是自发过程。

关键词：竹炭；吸附；苯酚；热力学参数；动力学参数

中图分类号：TQ424       文献标识码：A       文章编号：1673-5854（2008）02-0019-04

乌饭树叶挥发油的GC-MS分析

杨晓东1,  肖珊美1, 徐友生2，  韩 铮3,  吴永江3

(1.金华职业技术学院医学院，浙江金华321007； 2.兰溪市科技局，浙江兰溪321100；3.浙江大学现代中药研究所，浙江杭州310058)

摘  要：对乌饭树(Vaccinium bracteatum Thunb.)叶挥发油进行了GC-MS分析，分离得到65个色谱峰，从中鉴定出49种成分，占挥发油相对含量的91.94 %。主要成分为萜类54.75%、开链烷烃6.93 %、环烷烃20.13 %、烯烃0.60 %、芳香烃1.60 %、醇酚醚3.39 %、醛和酮2.14 %、酯1.15 %、杂环0.47 %、胺0.78 %。在萜类中含量最高的有：橙花叔醇20.01 %、(Z,Z,Z)-1,5,9,9-四甲基-1,4,7-环十一碳三烯17.99 %、石竹烯9.59 %。分析表明，乌饭树叶挥发油中含有12种目前已经工业化生产的香精，有5种成分具有驱虫和抑菌作用。

关键词：乌饭树叶；挥发油；气相色谱-质谱联用

中图分类号：TQ91；O657     文献标识码：A      文章编号：1673-5854（2008）02-0023-04

环己烷捕集水蒸气蒸馏香椿叶挥发油及其成分分析

陈丛瑾1， 黄克瀛2*

(1. 广西大学化学化工学院，广西南宁530004；

2. 中南林业科技大学材料科学与工程学院，湖南株洲412006)

摘  要：采用水蒸气蒸馏，环己烷捕集馏出物的方法提取香椿叶挥发油，利用气相色谱-质谱联用技术，分析了香椿叶挥发油的化学组成，分离鉴定出51种化合物，占总组分相对含量的76.313%，其中主要成分是石竹烯14.752%，石竹烯氧化物9.218%，芳樟醇6.266%，桉-4(14),11-二烯5.916%，棕榈酸5.585%，叶绿醇4.140%,龙脑3.796%、异龙脑2.671%和2-甲基-3-对异丙基苯基丙醛2.427%。

关键词：香椿叶；水蒸气蒸馏；挥发油；气相色谱-质谱

中图分类号：TQ91；O657      文献标识码：A    文章编号：1673-5854（2008）02-0027-03

环氧氯丙烷改性花生壳对次甲基蓝的吸附研究

李 山1，2， 张丽娜1， 樊 君2*

(1.长安大学环境科学与工程学院，陕西西安710054; 2. 西北大学化工学院,陕西西安710069)

摘  要：以花生壳为原料，环氧氯丙烷为改性剂，对花生壳进行改性制备吸附剂，并对其吸附次甲基蓝的性能作了较系统的研究。结果表明，在2.0g花生壳中分别加入1.25mol/L的NaOH溶液45mL和环氧氯丙烷25mL，控制温度40℃，搅拌反应30min，经过滤、水洗干燥后得到改性的花生壳，用此改性的花生壳吸附次甲基蓝的最佳条件为：处理100mg/L的次甲基蓝溶液50mL，用0.2g改性花生壳，pH值在6.48，搅拌吸附60min，在此条件下吸附率可达99%，吸附后的花生壳用0.5mol/LNaOH溶液再生，重复使用3次对次甲基蓝的吸附率在96%以上；未改性花生壳对次甲基蓝的吸附率仅为82%。

关键词：环氧氯丙烷；花生壳；次甲基蓝；吸附

中图分类号：TQ91；TQ424    文献标识码：A     文章编号：1673-5854（2008）02-0030-03

生物柴油调合燃料氧化安定性标准测试方法的现状和趋势

蔺建民， 张永光， 李 率

（中国石化石油化工科学研究院，北京100083）

摘  要：生物柴油调合燃料的氧化安定性是一个非常重要的指标。本文介绍了多种可用于测定生物柴油调合燃料氧化安定性的标准方法，比较了各种方法的差异及各自的优缺点，并且指出馏分燃料加速氧化法即石化行业标准SH/T 0175（ASTM D 2274）以及油脂稳定指数法即Rancimat法（EN 14112）是可能被普遍采用，并作为生物柴油调合燃料产品标准中氧化安定性指标的指定分析方法。其它标准方法如馏分燃料43℃贮存氧化法（SH/T 0690，ASTM D 4625）、高温稳定性评价法（ASTM D 6468）、JFTOT法（GB/T 9169，ASTM D 3241）以及汽油诱导期法（GB/T 8018，ASTM D 525）可作为研究生物柴油调合燃料氧化安定性的辅助方法。同时对我国正在制定的生物柴油调合燃料B5和即将制定的B10、B20国家标准中氧化安定性指标和方法提出了建议。

关键词：生物柴油调合燃料；氧化安定性；标准方法

中图分类号：TQ91；TQ517    文献标识码：A    文章编号：1673-5854（2008）02-0033-08

大豆蛋白复合胶黏剂的研究进展

庞久寅， 董丽娜， 张士成*

（北华大学交通建筑工程学院，吉林吉林132013）

摘  要：综述了国内外大豆蛋白复合胶黏剂的制备方法，包括大豆蛋白-PF、大豆蛋白-UF胶黏剂和大豆蛋白-丙烯酸酯复合胶黏剂的制备方法，及大豆蛋白复合胶黏剂制备中大豆蛋白表面的改性，着重对目前最常用的硅烷偶联剂和偶氮类化合物两种修饰方法进行了介绍。还介绍了大豆蛋白复合胶黏剂在人造板、造纸等工业领域中的应用，并对复合材料的应用前景进行了展望。

关键词：大豆蛋白；丙烯酸酯；复合胶黏剂；改性

中图分类号：TQ43       文献标识码：A       文章编号：1673-5854（2008）02-0041-04

生物质炭复合材料结构与性能的研究进展

庄晓伟1，2， 刘志坤2， 陈顺伟1， 叶黎佳2

（1.浙江省林业科学研究院，浙江杭州310023； 2.浙江林学院工程学院，浙江临安311300）

摘  要：生物质炭复合材料是一种原材料价格低廉，制造成本合理，性能独特，具有广阔的开发应用前景的新型炭复合材料。本文综述了生物质资源状况、竹炭的特性及研究现状，着重对多孔固体和生物质炭复合材料的结构与性能的研究进展进行了分析，并对生物质炭复合材料目前存在的问题进行了分析，对多孔固体材料和生物质炭复合材料的发展方向进行了展望。

关键词：生物质炭；复合材料；结构；性能

中图分类号：TQ91        文献标识码：A       文章编号：1673-5854（2008）02-0045-05

生物质资源热化学转化技术研究现状

廖益强1，2， 黄  彪1， 陆则坚2

（1. 福建农林大学材料工程学院，福建福州350002；2. 福建农林大学食品科学学院，福建福州350002）

摘  要：生物质的高效开发利用，对解决能源、环境问题将起到十分积极的作用。本文概述国内外生物质热化学转化方式及其研究进展。通过热化学转化不但可以得到一些化工产品，而且可以缓解化石能源枯竭带来的能源危机。从我国实际情况出发，提出生物质热化学转化中的快速热解技术是目前主要研究方向。

关键词：生物质能源；直接燃烧；快速热解；气化；液化

中图分类号：TQ91；TQ51      文献标识码：A     文章编号：1673-5854（2008）02-0050-05

生物质能源转化技术与应用（Ⅵ）——生物质发电技术和设备

刘宝亮1,2， 蒋剑春1

（1.中国林业科学研究院林产化学工业研究所；国家林业局林产化学工程重点开放性实验室，江苏南京210042； 2.常州工学院理学院化学系，江苏常州213022）

摘  要：生物质能源是惟一的可再生、可替代化石能源转化成气态、液态和固态燃料以及其它化工原料或产品的碳资源。随着化石能源的枯竭和人类对全球性环境污染问题的关注，生物质能替代化石能源利用的研究和开发，已成为国内外众多学者研究和关注的热点。本系列讲座主要讲述以生物质能源为主要原料，通过不同的途径转化为洁净的、高品位的气体、液体或固体燃料。本讲主要介绍了国内外生物质发电的技术和设备的发展状况，及一些国家对生物质发电的规划，重点介绍了目前主要的发电技术：直燃发电、气化发电和沼气发电。

关键词：生物质能源；气化；燃烧；沼气；发电

中图分类号：TQ91;TQ351.2     文献标识码：A     文章编号：1673-5854（2008）02-0055-06