浙江理工大学

二O一O年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：高分子化学B      代码：924

（*请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一．填空 25%

- 尼龙66的化学名称是  ，其聚合物结构式分子式是  ；涤纶聚酯的化学名称是  ，其聚合物结构式为  。

- 官能度指的是  。一般  体系将形成  ，  体系将形成  缩聚物，    体系将形成  缩聚物。

- 在缩聚反应中，单体浓度低时有利于  ，高时有利于  。

4．自由基聚合的基元反应包括  ，  ，  和  ，其动力学特征是：  ，  ，  。

5．自由基聚合中的所谓半衰期指的是  。

6． 动力学链长的定义是  。

7．乳液聚合时一般有  ，  和  三相存在。

二．多项选择题 25%

1．引发剂效率产生的原因是引发剂的  。

A: 诱导分解

B: 引发剂向单体的链转移反应

C: 引发剂向高分子链转移反应

D: 笼壁效应

E: 笼壁效应伴副反应

F: 引发剂与杂质的消耗反应

2．自由基共聚产物类型可以分为  。

A: 交替共聚物

B: 全同立构共聚物

C: 无规共聚物

D: 间同立构共聚物

E: 嵌段共聚物

F: 接枝共聚物

3．交替共聚物形成的条件是竞聚率  。

A: r1=0

B: r2=0

C: r1=1

D: r2=1

E: r1=∞

F: r2=∞

4．取代基对单体活性和自由基活性的影响主要表现在它的  。

A: 极性效应

B: 立体效应

C: 共轭效应

D: 笼壁效应

E: 位阻效应

F: 诱导效应

5．传统自由基聚合的四种方法是：  。

A: 熔融聚合

B: 本体聚合

C: 界面聚合

D: 乳液聚合

E: 溶液聚合

F: 悬浮聚合

三．计算分析题 50%

1．简单分析引发剂和催化剂在两大聚合反应中的不同。5%

2．作图说明连锁聚合和逐步聚合时随着聚合反应程度的增大，单体转化率和产物平均聚合度的不同变化趋势，并结合上述变化趋势阐述自由基聚合和逐步聚合机理的不同。10%

3．综合考虑自由基聚合中引发剂分解动力学方程，自由基聚合微观动力学方程以及动力学链长方程，阐述当改变引发剂浓度后对上述聚合参数会产生什么影响。10%

4．(1)简述高聚物平均分子量的3种表示法，并说明为什么同一种高聚物可以有不同的分子量的表示。(2)这三种表示法之间有何联系？并说明原因。(3)计算下列混合物的数均分子量、质均分子量和分子量分布指数。10%

a、组分A：质量 = 10g，分子量 = 30000；

b、组分B：质量 = 5g， 分子量 = 70000；

c、组分C：质量 = 1g， 分子量 = 100000

5．(1)高分子化学中，如何理解官能团等活性，凝胶化现象和自动加速作用这三者与体系粘度的关系？(2)邻苯二甲酸酐与甘油或季戊四醇缩聚，两种基团数相等，试求：a.平均官能度，并说明聚合过程是否有凝胶的危险；b.按Carothers法求凝胶点。15%