南京林业大学2008年攻读硕士学位研究生入学考试

木材学   试题

一、名词解释（32分） [可说出两者的异同点或相互关系作答]

1．心材树种／熟材树种                      2．晚材带／晚材率

3．径向复管孔／管孔链                      4．红栎／白栎

5．胞间道／树脂道                          6．螺纹加厚／螺纹裂隙／ 螺旋纹理

7．纺锤形原始细胞／纺锤形薄壁细胞          8．平周分裂／垂周分裂

9．轴向管胞／射线管胞／环管管胞／         10．纹孔／穿孔

11．应压木／应拉木                         12．自由水／吸着水

13．实质密度／基本密度                     14．吸湿／解吸

15．死节／漏节

二、是非题 （12分）  [答案写在答题纸上，正确者打“√”，错误者打“×”]

- [  ]针叶材中，并非所有树种具有薄壁细胞。

- [  ]创伤胞间道可存在于不具正常胞间道的树木中。

- [  ]针叶材因为没有管孔，所以空隙率小，较硬，故称之为硬材。

- [  ]热带木材绝大多数生长轮明显。

- [  ]阔叶材木素中主要是紫丁香基苯丙烷单元。

- [  ]拟侵填体存在于导管中。

- [  ]我国目前木材的标准气干含水率为15%。

- [  ]同块木材含水率从20%降到10%时干缩，与从10%增到20%时湿涨，理论上干缩

率与湿涨率数值上相等。

- [  ]木材的密度越大，越强韧，干缩时越不易变形。

- [  ]正常木材顺纹拉伸破坏并非微纤丝拉断所致。

- [  ]木材的安全系数比金属等其它材料要高。

- [  ]节子会降低木材的部分力学性质，也会增加部分力学性质。

三、填空题：（32分）[注意：每个空格1分，在答题纸上请按编号填写]

- 初生木质部起源于   （1）   ，而次生木质部是由   （2）  分生出来的。

- 木材的拉丁学名采用   （3）      法命名。

- 根据植物分类，树木属于 （4） 门， 针叶树属于 （5） 亚门，阔叶树属于（6）亚门。

- 树木要成为商品材树木必须具备   （7）     ，   （8）       及   （9）         。

- 导管的内含物主要有  （10）       及  （11）          。

- 厚壁细胞与薄壁细胞区分的主要依据是  （12）      。

- 针叶材中具纺锤形射线的可有  （13）     属的木材。

- 导管的穿孔形式有  （14），  （15）和 （16） 等几种类型。热带木材导管的穿孔主要是  （17）     。

- 针叶材管胞的横向尺寸以  （18）      表示。

- 木材细胞壁成分中具玻璃化转变的成分是  （19）    。

- 组成半纤维素的多糖在针叶材中主要是  （20）    ，阔叶材中主要是  （21）    。

- 木材细胞壁的实质密度为  （22）     ，实质热导率为 （23）     。

- 电测法测定木材含水率在  （24）        范围内较精确。

- 木材硬度最高的切面是  （25）     。

- 木材应力—应变曲线中直线部分的斜率为 （26）   ，直线的顶点为 （27）    。

- 受力方向与纤维方向呈 （28）   度角时，木材的压缩强度为最小。

- 对泊松比而言， （29）      向受力时在纵向的泊松比为最小。

- 受水分影响最大的强度是 （30）     。

- 木材的腐朽按性质可分为  （31）    和  （32）       。

四、选择题 （14分）     [选择一个最佳答案，写在答题纸上]

- 一个年轮中靠近树皮方向一侧的是[    ]

A. 边材    B.心材         C.早材      D.晚材

- 下列树种木材中具粗结构的是[    ]

A. 柏木     B.椴木          C.泡桐       D.核桃木。

- 下列树种中，不是环孔材的是[    ]

A.榆木      B. 水曲柳       C. 泡桐      D. 香樟

- 有些木材细胞呈叠生排列，此构造的木材之纵切面会呈现[    ]

A.鸟眼花纹    B.带状花纹  C. 波浪纹    D. 波痕

- 所有板材上一定具有[    ]

A. 边材      B. 管孔    C. 木射线    D. 树脂道

- 井字区纹孔是指［ ］间交叉区域的纹孔

A.早材管胞与射线管胞            B.早材管胞与射线薄壁细胞

C.晚材管胞与射线管胞            D. 晚材管胞与方形细胞

- 下列树种中，具有宽木射线的是[    ]

A.麻栎      B. 杨木     C. 马尾松     D. 桦木

- 井字区纹孔为窗格状是[    ]属木材的特征

A.杉木      B. 松       C. 云杉       D. 落叶松

- 构成微纤丝结晶区的化学成分是[    ]

A.纤维素   B.半纤维素   C.木素   D.少量成分

- 木材中吸湿性最大的组分是[    ]

A.纤维素   B.半纤维素   C.木素   D.少量成分

- 在生产实际中应用最广泛的木材密度指标是[    ]

A.气干密度    B. 绝干密度   C.基本密度     D.实质密度

- 柚木实木体积为10×10×3 cm，其绝干密度为0.5，其孔隙率为[    ]

A. 80.0 %       B. 66.7 %     C. 55.5 %       D. 33.3 %

- 某块木材的顺压强度为45MPa，估计该木材抗拉强度约为[   ]

A. 20 MPa      B. 45 MPa     C. 90 MPa       D. 130 MPa

- 木材变形后，能随时间推移而回复的那部分变形称为[   ]。

A弹性变形　　B瞬间弹性变形　　C弹性后效变形　D塑性变形

五、问答题：（60分） [须完成七题，第1至6题必做，第7与8题中选做一题]

- 请分析马尾松与红松木材宏观及显微构造的主要差别。（8分）

- 针叶材可能出现的细胞有哪些，所有针叶材都具有的细胞是哪些且方向如何。(8分)

- 下图中为木材含水率坐标示意图，请标出各字母所代表的含义(6分)

- 试分析木材化学成分中—OH的来源及其对木材性质的影响（8分）。

- 下图为各编号板材在横断面的位置，试绘出各板材横向翘曲变形后的结果图，并说明理由（10分）。

- 试画出木材的蠕变曲线，并对曲线作出详细的说明。（10分）

- 宏观识别针、阔叶材所依据的主要特征有哪些？针、阔叶材各举一例说明特征。（10分）

- 根据整个年轮内完整的管孔排列型式，阔叶材可分为几种类型，各举一例。（10分）