大连理工大学2016年硕士研究生入学考试大纲

科目代码：816     科目名称：材料力学

试题分为客观题型和主观题型，其中客观题型（选择或填空题）占20%，主观题型（计算题、简单的推导与证明题）占80%，具体复习大纲如下：

  - 材料力学基本概念

    - 明确认识材料力学的任务和研究对象

    - 了解变形固体的基本假设和杆件变形基本形式

    - 掌握内力、应力、应变等基本概念和截面法

  - 轴向拉伸和压缩

    - 掌握轴力的计算，会画轴力图

    - 掌握拉压杆横截面上的应力计算和强度条件

    - 掌握胡克定律，会计算简单拉压杆系节点位移

    - 掌握材料拉压时的力学性能

    - 掌握弹性模量、泊松比的概念

    - 掌握材料的强度指标、塑性指标和许用应力的确定方法

    - 会计算简单拉压静不定问题

    - 了解应力集中现象

  - 剪切与挤压

    - 了解连接件的剪切与挤压强度实用计算方法

  - 扭转

    - 会计算扭转外力偶矩

    - 掌握扭矩的计算，会画扭矩图

    - 掌握圆轴扭转时横截面上的应力计算和强度条件

    - 掌握圆轴扭转时的变形计算和刚度条件

    - 掌握剪切胡克定律和切应力互等定理，掌握切变模量的概念

    - 会计算简单扭转静不定问题

    - 了解非圆截面杆扭转特点

  - 截面图形的几何性质

    - 掌握图形的静矩、极惯性矩、惯性矩、惯性积、惯性半径的概念

    - 会用平行移轴公式、转轴公式等计算图形的形心主惯性轴和形心主惯性矩

  - 平面弯曲

    - 了解平面弯曲概念和梁的计算简图

    - 掌握剪力方程、弯矩方程和弯矩、剪力与分布载荷集度之间的微分关系

    - 熟练绘制梁和平面刚架的剪力图和弯矩图

    - 掌握梁的正应力计算和正应力强度条件

    - 掌握简单截面梁的切应力计算和切应力强度条件

    - 了解弯曲中心概念

    - 掌握梁的挠度和转角概念

    - 掌握挠曲线近似微分方程及其解法

    - 掌握叠加法计算梁的变形和梁的刚度条件

    - 会求解简单静不定梁

  - 应力状态分析

    - 掌握平面应力状态斜截面上的应力、主平面、主应力和极值切应力的计算

    - 掌握广义胡克定律

    - 掌握简单三向应力状态的主应力和最大切应力的计算

    - 了解E、G、ν之间的关系

    - 了解应变能密度概念

  - 强度理论

    - 了解材料破坏的主要形式

    - 掌握四个古典强度理论的内容和对应的强度条件及适用范围

  - 组合变形强度

    - 掌握组合变形杆的强度计算原理及斜弯曲、拉（压）弯组合、偏心拉压、弯扭组合变形等的强度计算

  - 能量法

    - 了解虚功原理

    - 掌握功的互等定理和位移互等定理

    - 掌握单位载荷法

  - 静不定系统

    - 掌握用力法正则方程解简单静不定系统问题

  - 压杆稳定

    - 了解平衡状态稳定性的概念

    - 掌握压杆的柔度和临界力的计算

    - 会校核压杆的稳定性

  - 动载荷

    - 会用动静法计算等加速运动构件的应力和变形

    - 掌握冲击应力和变形的计算

  - 疲劳

    - 了解交变应力、循环特性、材料的持久极限和影响构件持久极限的主要因素

参考书目：《材料力学》，主编：季顺迎，科学出版社,2013年1月;《材料力学解题指导》，主编：马红艳，科学出版社，2014年1月

两本参考书均需参考