昆明理工大学2012年硕士研究生招生入学考试试题（A卷）

考试科目代码： 856  考试科目名称 ：机械工程材料

试题适用招生专业 ：材料加工工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（每题3分，共15分） 1、淬透性与淬硬性 2、回火脆性与回火稳定性 3、过热与过烧 4、组织应力与热应力 5、马氏体与回火马氏体 二、填空题（每空1.0分，共40分） 1、塑性变形后的金属经加热将发生__________、__________、__________的变化。 2、单晶体塑性变形中滑移的实质是在__________作用下，位错沿__________的运动。 3、体心立方晶格的密排面间距为__________；每个晶胞的原子数为__________；致密度为__________。 4、根据钢的成分、退火工艺与目的不同，退火常分为完全退火、__________、__________、__________和__________等几种。 5、钢在奥氏体化后，冷却的方式通常有__________ 和__________ 两种。 6、Fe-Fe3C合金组织中，一次渗碳体是指从__________中析出的，二次渗碳体是指从__________中析出的，三次渗碳体是指从__________中析出的。 7、常用测定硬度的方法有__________、__________ 和__________ 测试法。 8、金属化合物根据其形成条件及结构特点分为__________、__________ 及__________ 三类。 9、铁碳合金的基本相中，塑性最好的是__________，强度最高的是__________，硬度最高的是__________。 10、灰口铸铁和白口铸铁的组织相比较，灰口铸造铁中不应有__________组织，而白口铸铁中没有__________ 组织。 11、合金钢按用途可分为三类，即__________、__________、__________。 12、马氏体的硬度主要决定于其__________，钢淬火时获得马氏体量的多少主要决定于其__________。 13、对普通灰铸铁工件进行低温退火的目的是为了__________，而进行高温退火的目的则是为了__________。 14、金属结晶时晶粒的大小主要决定于其形核率和晶核的长大速度，一般可通过增加__________法或__________来细化晶粒。 15、常用的硬质合金主要有三类，即_________ _ 、_________ _ 和_________ _ 。 三、判断题（每题1.5分，共15分） 1、合金的基本相包括固溶体、金属化合物和这两者的机械混合物。 （ ） 2、物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。 （ ） 3、实际金属是由许多位向不同的小晶粒组成的。 （ ） 4、奥氏体是碳溶解在γ-Fe中所形成的间隙固溶体。 （ ） 5、40Cr钢的淬透性与淬硬性都比T10钢要高。 （ ） 6、40Cr钢的淬透性与淬硬性都比T10钢要高。 ( ) 7、马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体，由奥氏体直接转变而来的，因此马氏体与转变前的奥氏体含碳量相同。 （ ） 8、三种金属晶格类型中，体心立方晶格中原子排列最为紧密。 ( ) 9、过冷度与冷却速度有关，冷却速度越大，则过冷度越小。 ( ) 10、金属发生多晶型转变时，不仅晶格要发生变化，组织与性能也要发生变化。 （ ） 四、简答题（每题8，共48分） 1、 在下图中分别画出纯铁的、晶面和、晶向。并指出在室温下对纯铁进行拉伸试验时，滑移将沿以上的哪个晶面及晶向进行？ 2、金属经冷塑性变形后，组织和性能发生什么变化？ 3、按回火温度高低，回火可分为哪几类？主要的温度区间、回火后的得到的组织、性能和用途是什么？ 4、请用直线将下列材料牌号与典型应用零件及热处理工艺连接起来。 材料牌号 应用零件 热处理工艺 HT250 弹簧 调质+氮化 Cr12MoV 机车曲轴 自然时效（退火） 65Mn 冷冲模 淬火+中温回火 38CrMoAl 机床床身 淬火+低温回火 T12 钻头 球化退火+淬火+低温回火 W18Cr4V 锉刀 淬火+低温回火 5、什么是珠光体、索氏体、屈氏体？简述珠光体、索氏体、屈氏体三者的异同点。 6、什么是实际晶粒度与本质晶粒度？简述奥氏体晶粒对钢在室温下组织和性能的影响。 五、综合分析题（每题16分，共32分） 1、车床主轴要求轴颈部位的硬度为56~58HRC，其余地方的硬度为20~24HRC，制订的加工工艺路线如下：锻造 → 正火 → 机加工 → 轴颈表面淬火 → 低温回火 → 磨削。请说明：（共16分） （1）该主轴应选用何种材料； （2）正火的目的及其大致工艺； （3）表面淬火的目的及大致处理工艺； （4）低温回火的目的及大致工艺； （5）轴颈部位的表面组织和其余地方的组织。 2、试画出Fe-Fe3C相图中钢的部分(包晶部分可省略)，并完成下列各题： （1）标明各特征点的成分、温度，按相组成填充各相区； （2）写出共析反应式，分析含碳量为0.4%的钢的平衡结晶过程； （3）一种合金的显微组织为珠光体占 94% ，二次渗碳体占 6% ，这种合金属于那一类合金? 其含碳量为多少 ?