中国科学院长春应用化学研究所

二O一O年攻读博士学位研究生入学考试试题

萃取化学

一、选择题（每题2分，共20分）

1. 稀土离子是典型的硬阳离子，它们和各种配位原子的络合能力大小的次序是     。

(a) O> S >N          (b) N >O > S       (c) O >N > S   (d) N > S >O

2. 随着稀土生产的发展，环保问题日益引起关注。萃取剂     常被用于放射性元素钍的分离和回收。

(a) N1923        (b) N263       (c) N235         (d)TOPO

3. 酸性磷（膦）萃取剂萃取稀土（III）的能力是按     次序减小的。

  - (RO)2P(O)(OH) > R2P(O) (OH) > (RO)RP(O)(OH)

  - R2P(O) (OH) > (RO)RP(O)(OH) > (RO)2P(O)(OH)

  - (RO)2P(O)(OH) > (RO)RP(O)(OH) > R2P(O) (OH)

  - R2P(O) (OH) > (RO)2P(O)(OH) > (RO)RP(O)(OH)

4. P350－HNO3体系从混合稀土中分离高纯     。

(a) 钇          (b) 镧        (c) 钆        (d) 钕

5. 环烷酸的主体成分是     。

- 环已烷的衍生物

- 环戊烷的衍生物

- 稠环的衍生物

- 环丙烷的衍生物

6. TBP萃取4价金属离子(M4+)形成M(NO3)4.nTBP ，其中n是        。

(a) 2             (b) 3              (c) 4        (d) 1

7. P507在极性溶剂中通常是     。

(a) 多聚体      (b) 单体        (c) 二聚体      (d) 三聚体

8. P204－HCl 体系萃取稀土（III）时，钇（III）位于     。

(a) Nd－Sm      (b) Dy－Ho     (c) Ho－Er      (d) Er－Tm

9. 伯胺从硫酸溶液中萃取铈（IV）、钍（IV）、稀土（III）、铁（III）的次序是     。

- Ce(IV) ( Th(IV) > Fe(III) > RE(III)

- Ce(IV) ( Fe(III) > Th(IV) > RE(III)

- Ce(IV) ( Th(IV) > RE(III) > Fe(III)

- Ce(IV) ( Fe(III)> RE(III) > Th(IV)

10. 在萃取物La(NO3)3.3TBP中的NO3－是     。

(a) 单配位      (b) 双配位    (c) 不参加配位  (d) 三配位

二．填空题 （每空1分，共20分）

1. 室温离子液是一种新兴的绿色溶剂。 其阳离子主要有（            ）、（           ）、（               ）、（               ）等四类。

2.萃取体系分可为（               ）、（                ）、（              ）（                  ）、（                   ）和（                      ）。

3.稀土的“四分组效应”将稀土元素分为四组：铈组为（          ）；钐组为（        ）；铽组为（         ）；铒组为（             ）。镧系收缩是指当原子序数增加时，外层电子受到有效核电荷的引力（     ），从而引起原子或离子半径（     ）。

4. 串级萃取工艺按有机相与水相流动方式的不同分为下4种：（          ），（          ），（              ）和（            ）。

三、简要回答下列问题（每题6分，共30分）

  - 萃取剂分为几类？举例说明。

  - Nernst的分配定律？

  - 简述N1923从H2SO4溶液中萃取分离Th(IV)和RE（III）的反应。

  - 写出TBP，N263在硝酸盐体系中萃取RE（III）的反应式。

5.  某萃取体系，分离系数(＝((＝2.50，料液组成fA＝fB＝0.500，产品纯度要求99.99％B，99.9％A，试求萃取级数n及洗涤级数m（用简化n，m公式及极值公式计算）。

（提示：b = (99.99/0.01) ( (0.5/0.5) ( 104, a = (99.9/0.1) ( (0.5/0.5) ( 103, k＝0.7

fA( = fA = 0.5, fB( = fB = 0.5）

四、叙述题（每题10分，共30分）

- 设计一个流程简图从盐酸体系中分离La、 Pr、Er和Zn，以P507作萃取剂。

- 论述一下近年来离子液体、双水相等绿色溶剂的研究进展和发展方向。

- 请评价串极理论在稀土分离工业中的贡献。