中国科学院长春应用化学研究所

二O一O年攻读博士学位研究生入学考试试题

高分子化学与物理

高分子化学部分（50分）

一、名词解释：（共10分，每题2分）

- 凝胶点

- 聚合上限温度

- 链转移反应

- 功能高分子

- 异丁橡胶

二、解释说明下列概念的含义与区别（共8分，每题2分）

1. 加聚物,缩聚物

2．热塑性树脂和热固性树脂

3．反应程度和转化率

4．凝胶效应和沉淀效应

三．合成题（共12分，每题3分）

写出下列高分子材料的单体、反应式、注明引发剂、催化剂及聚合反应类型

1. 尼龙-6

2. 聚苯醚

3.聚芳砜

4.聚丙烯

四、简答题（共20分，每题5分）

1．聚合物降解有几种类型?

2. 简述均相聚合与非均相聚合的区别与联系

3. 合成聚酰亚胺时为什么要采取两步法？

4. 简述链式聚合反应的一般特征

高分子物理部分（50分）

- 名词解释（10分， 每题1分）

- 高分子链的近程结构

- 玻璃化转变

- Boltzmann 叠加原理

- 熔融指数。

- 球晶

- 多分散系数

- 零剪切粘度

- 蠕变

- 聚合物的介电损耗

- 平衡溶胀比

- 选择题和判断题（10分，每题1分）

1. 理想橡胶的泊松比为（    ）。

（a）< 0.5    (b) > 0.5      (c)  0.5

2. 聚丙烯酸甲酯的Tg为3oC, 聚丙烯酸的Tg为106oC， 后者高是由于（   ）。

（a）侧基的长度短    (b) 存在氢键      (c)  范德华力大

3. Maxwell 模型可以用来描述（   ）。

（a）蠕变过程    (b)交联高聚物的应力松弛过程      (c)  线性高聚物的应力松弛过程

4. 大多数聚合物熔体都属于（      ）。

（a）牛顿流体    (b)假塑性非牛顿流体    (c) 胀塑性非牛顿流体   （d）宾汉流体

5. 橡胶在伸长的过程中会（  ）。

（a）吸热    (b) 放热      (c)  无热量变化

以下各题判断对错，对的打√，错的打×

6. 聚合物的黏流活化能越大，其熔体黏度越高。                      （    ）

7. 高分子溶液温度愈高，溶剂化作用愈强，高分子链愈伸展。          （    ）

8. 无规线团是线形高分子在溶液和熔体中的主要形态。                （    ）

9．同一结晶聚合物样品用不同方法测得的结晶度是相同的。            （    ）

10. 缩聚产物中结构单元的键接方式是确定的，为头-尾键接。           （    ）

- 简答题（10分）

- 为什么聚合物只有固态和液态而没有气态？（3分）

- 什么是内旋转？说说内旋转对高分子结构和性能的影响。（4分）

- 如果某种聚合物的玻璃化温度低于室温，通常可用作橡胶，而聚乙烯的玻璃化温度接近零下70oC，却只能用作塑料，为什么？（3分）

- 简述题（10分，每题5分）

1. 简述高分子溶解过程特点。（5分）

2. 简述自己硕士论文的情况，包括题目，研究目的，实验方法，关键问题，基本结论。请不要罗列具体的数据结果，应言简意赅，在300字以内。（5分）

- 计算题（10分，每题5分）

1. 聚乙烯晶体的平衡熔点Tmo = 146 oC， 熔融热为8.04×103 J/mol 单体单元，请计算聚合度分别为6，10，30，1000 时，由于链端效应引起的熔点降低分别是多少？

- 将全同聚丙烯完全熔融后消除热历史，于140oC等温结晶，得到的等温结晶数据如下：

| 结晶时间/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球晶/μm | 10 | 20 | 29 | 39 | 58 | 78 |

画出球晶生长曲线，并计算球晶线生长速度。

附坐标纸