中国科学院长春应用化学研究所

2014年攻读博士学位研究生入学考试试题

萃取化学

一、选择题（每题1分，共10分）

1. 目前我国国内主要采用P350-HNO3体系从混合稀土中分离     。

(a) 钇           (b) 镧         (c) 钆         (d)钕

2. 稀土离子是典型的硬阳离子，它们和各种配位原子的络合能力大小的次序是    。

（a）F>Cl>Br>I    (b)I>Br>Cl>F   (c)F>Br>Cl>I  (d) I>Cl>Br>F

3. 萃合物La(NO3)3·3TBP中NO3-是     。

(a) 单配位       (b) 双配位     (c) 三配位      (d)不参加配位

4. TBP萃取Ce4+时，Ce的配位数是     。

(a)  10          (b) 8           (c) 9            (d)12

5. (-双酮类化合物与稀土（III）形成络合物的稳定性次序：

（a）乙酰丙酮>丙酰丙酮>苯酰基丙酮；（b）乙酰丙酮>苯酰基丙酮>丙酰丙酮

（c）苯酰基丙酮>丙酰丙酮>乙酰丙酮

6. TBP萃取酸能力的顺序为     。

(a) HNO3>H3PO4> HCl> H2SO4     (b) HNO3> HCl> H3PO4>H2SO4

(c) HCl> H3PO4>H2SO4 >HNO3        (d) H3PO4> HCl>HNO3> H2SO4

7. 镧系元素离子Pr3+在水溶液中的颜色   。

（a）绿色；（b）淡红；（c）黄；（d）无色

8.  下列中性萃取剂的萃取能力次序为：     。

(a) <<<

(b) >>>

(c) <<<

(d) <<<

9. 下列金属离子盐析效应的次序：     。

- Al3+>Fe3+>Mg2+>NH4+；

- Fe3+>Al3+> Mg2+>NH4+；

- NH4+ >Al3+> Mg2+> Fe3+；

- NH4+ > Mg2+> Fe3+>Al3+；

10. 随着稀土生产的发展，环保问题日益引起关注。萃取剂     常被用于放射性元素钍的分离和回收。

(a) N263        (b) N1923       (c) N235         (d)TOPO

二．填空题 （每空1分，共20分）

1. 稀土的“四分组效应”将稀土元素分为四组：铈组为（      ）；钐组为（      ）；铽组为（     ）；铒组为（         ）。镧系收缩是指当原子序数增加时，外层电子受到有效核电荷的引力（      ），从而引起原子或离子半径（    ）。

2. 应用在我国稀土分离的混合澄清器主要包括：（      ），（      ）, （      ）, （      ）和（      ）。

3. 包头稀土精矿的主要分解方法有：（      ），（      ）, （      ）和（      ）。其中浓硫酸高温焙烧过程中，磷酸脱水转变成焦磷酸，与硫酸钍作用生成难溶的（   ）。

4. 串级萃取工艺按有机相与水相流动方式的不同分为下4种：（      ），（      ）,（      ）和（      ）。

三、简答题（每题6分，共30分）

- 简述萃取剂的定义及分类。

- 决定萃取剂性能的主要结构效应有哪些？并举例说明。

- 设计一个流程简图从RECl3盐酸体系中分离La~Lu，以P507作萃取剂。

4. 概述酸性络合萃取的基本特点及酸性络合萃取剂的分类：

5. 什么是溶剂萃取中的硬软酸碱定律？如何分类（需各举出3个以上的例子）

四、叙述题（每题10分，共40分）

1. 某萃取体系，其分离系数(＝((＝2，料液组成fA＝fB＝0.500，产品纯度要求99.99％B，99.9％A，试求萃取级数n及洗涤级数m（用简化n，m公式及极值公式计算）。

（提示：b = (99.99/0.01) ( (0.5/0.5) ( 104, a = (99.9/0.1) ( (0.5/0.5) ( 103, k＝0.7，fA( = fA = 0.5,  fB( = fB = 0.5）

2. 什么是溶剂萃取中的反应性-选择性原理？

3. 请叙述影响溶剂萃取的主要因素（至少讨论6个）

4. 请简要介绍稀土绿色分离和清洁冶金的内涵，近年来主要进展。