陕西建工集团第六建筑工程有限公司机关住宅楼地基为钢筋混凝土灌注桩，已在09年11月底浇筑、试桩完毕。在浇筑筏板基础混凝土时，正值冬期施工，为了保证筏板基础混凝土的施工质量，制定冬期施工方案尤其重要。显然，蓄热养护的热工计算是编制方案最重要的依据。

蓄热法养护，即混凝土浇筑完毕后，利用原材料加热及水泥水化热的热量，通过一定的保温延缓混凝土的冷却，使混凝土冷却到0℃以前达到预期要求强度的施工方法。这种方法经济、简单、节能，不需要外加热源，混凝土在较低温度下硬化，其最终强度损失小，耐久性较高，可获得较好的混凝土质量，应优先考虑采用。这种施工方法一般适用于表面系数不大于5的混凝土构件养护。

机关住宅楼混凝土筏板基础工程，采用商品混凝土，用泵车输送并浇灌混凝土。施工时间为12月份，现场平均气温为－1℃。混凝土从出厂、运输、泵送到浇筑完成预计历时1小时，混凝土等级为C30，采用强度等级32.5普通硅酸盐水泥拌制，水泥用量为300kg/m3。商品混凝土运到现场的出机温度为17℃，筏板尺寸为43m×24m×0.6m。混凝土浇筑完毕，保温层拟采用下铺塑料薄膜，上覆盖厚度30的岩棉毡蓄热。本这选用的文献为《建筑施工手册》（缩印本），以下简称《手册》。

1、计算表面系数M：

表面系数M为3.46 m-1，符合中2<m<5的要求，故适用蓄热法施工。< div="" style="padding: 0px; margin: 0px auto;">

2、计算混凝土浇筑完毕时的温度T2：

T2= T1－（at1+0.032n）×(T1－Tp) （《手册》31－13）

T2=17－（0.25×1+0.032×1）×[17－（－1）]

=11.92（0℃）

式中：T1——商品混凝土到现场的出机温度（℃）；

T2——商品混凝土浇筑完毕时的温度（℃）；

t1——混凝土自运输到浇筑完成所用的时间（h）；

n——混凝土输运次数（用泵车浇筑，故选用n=1）；

Tp——施工期间的平均气温（C℃）；

a——温度损失系数（用泵车输送，取a=0.25）；

3、计算蓄热期间的平均温度Tm；

由于M<4，板可取：

4、计算每千克水泥水化热Cce：

经查表知：32.5 普通硅酸盐水泥的水化热为250kj/kg，按60%计，有

Cce=250×60%=150（kj/kg）；

5、计算保温层的热阻R：

6、确定透风系数R：

根据本工程保温情况，查相关表可知，透风系数R=2.0；

7、计算混凝土蓄热冷却时间：

=4（d）

8、利用曲线法确定混凝土强度：

根据混凝土冷却时间（t0=4d）和蓄热期间混凝土的平均温度（Tm=8.46℃）两个参数，查《手册》图31—25“混凝土强度—时间曲线”可知，混凝土相对强度接近40% 。

通过上面的蓄热法热工计算可知，对筏板采用底铺塑料薄膜覆盖岩棉毡蓄热保温养护4天左右，混凝土已超过受冻临界强度（30%），满足相关施工规范要求。由于按平均气温－1℃计算，如果气温骤降，要考虑增厚覆盖层蓄热养护，以确保冬期筏板基础混凝土质量符合规范要求。

</m<5的要求，故适用蓄热法施工。<>