| 内蒙古大学交通学院 质检 班《公路工程检测技术》期末考试试题（D卷） （2011～2012学年第二学期） （闭卷 120 分钟） 重修标记 □ 题 号 一 二 三 四 五 总 分 评 分 得分 阅卷人 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、具有独立施工条件的工程可划分为（ ） A、单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、单项工程 2、连续式平整度仪测定平整度时，其技术指标是（ ）。 A、最大间隙 B、标准偏差 C、单项累计值 D、国际平整度指数 3、无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验中，应保持试件的变形速率为（ ）。 A、50mm/min B、10mm/min C、1mm/min D、0.1mm/min 4、CBR值是指试料贯入量为（ ），单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强度的比值。 A、7mm B、2.5mm C、1mm D、2mm 5、在灌砂过程中，如果储砂筒内的砂尚在下流时即关闭开关，则压实度结果将比正常结果（ ）。 A、偏大 B、偏小 C、一样 D、无规律 6、用承载板法测定土基回弹模量，当回弹变形值超过（ ）即可停止加载 A、0.5mm B、1mm C、1.5mm D、2mm 7、用回弹弯沉值表示路基路面的承载能力，回弹弯沉值越大表示路基路面的承载能力（ ）。 A、越大 B、越小 C、不变 D、没有关系 8、在进行水泥混凝土芯样劈裂强度试验时，记录破坏荷载应精确至（ ）。 A、0.01KN B、0.02KN C、0.05KN D、0.1KN 17、结构混凝土强度评定常规方法，以浇注或拌和现场制取试件，以28d龄期的极限抗压强度值进行统计评定，取样试件数n≥ ，应以数理统计方法评定。即≥ ，（；否则按 ≥ ≥ 评定。正确答案为（ ）。 A、10组 0.8R 1.1R 0.9R B、10组 0.9R 1.15R 0.9R C、10组 0.9R 1.15R 0.95R D、 10组 0.8R 1.1R 0.95R 18、预应力混凝土T形简支梁钢筋张拉时，其预应力钢材的实测伸长值和相应的理论计算差值应控制在（ ）以内。 A、10% B、6% C、5% D、0% 19、对同类、同一批原材料和同一工艺生产的夹具作为一批验收时，其数量应不超过（ ）。 A、10套 B、60T C、1000套 D、50kg 20、工程质量评定的 工程为基本评定单元。 A.分项 B.单位 C.分部 D.桥梁 得分 阅卷人 二、是非题（每题1分，共15分） 1、路基检验评定段的压实度代表值K大于压实度标准值，则该评定路段压实度为合格，得满分。（ ） 2、无机结合料稳定土材料组成设计中，试件的平均抗压强度应满足的要求。（ ） 3、无侧限抗压强度试件养生温度，再北方地区保持20±2℃，在南方地区应保持25±2℃。（ ） 4、灌砂试验时，每换一次量砂，都必须测定砂的松方密度。（ ） 5、单尺检测路面的平整度计算，以3米直尺与路面的最大间隙为测定结果；连续测定10尺时，只要10个最大间隙的平均值合格就可以满足要求。（ ） 4、简述板式桥梁橡胶支座抗剪弹性模量试验的主要步骤。（6分） 简述基桩竖向抗压静载试验加载终止的条件。（7分） 6、简述桥梁用钢材的主要力学性能。（7分 7、简述超声法判断桩内缺陷的基本物理量。（7分） | 9、使用连续式平整度仪测定路面平整度时，牵引平整度仪的车速应均匀，速度宜为（ ）。 A、5km/h，最大不得超过12km/h B、8km/h，最大不得超过15km/h C、10km/h，最大不得超过16km/h D、15km/h，最大不得超过20km/h 10、用摆式仪测试路面抗滑性能时，同一处平行测定的次数要求为（ ）。 A、不少于3次 B、不少于2次 C、不少于5次 D、不少于4次 11、每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（ ）。 A、1和2 B、2和2 C、2和3 D、1和3 12、钢铰线屈服负荷是钢铰线在残余伸长为（ ）时所受的负荷。 A、0.2% B、 0.3% C、0.1% D、1% 13、矩形板式橡胶支座的薄钢板（ ）。 A、外露于侧面 B、包裹在橡胶内 C、置于支座顶面 D、置于支座底面 14、在锚具的疲劳试验中，加卸载次数为（ ）。 A、2×106次 B、50次 C、100次 D、2×105次 15、钢铰线锚具组装件静载试验：先用张拉设备加载至钢铰线抗拉强度标准值 ，测量试验台座组装件钢铰线标距，千斤顶活塞初始行程，然后以 加载速度分4级加载至钢铰线抗拉强度标准值的 20%、 40% 、60% 、80%，达 后锚固，持荷 h，逐步加大荷载至试件破断，记录锚具各零件相对位移，钢铰线锚具组装件内缩量。正确的答案为（ ）。 A、10% 100MPa/min 80% 1h B、10% 80MPa/min 80% 2h C、10% 100MPa/min 80% 2h D、10% 80MPa/min 80% 1h 16、在钻芯取样时，芯样直径应为混凝土所有集料最大粒径3倍，一般为150mm或100mm，任何情况下不小于集料最大粒径的（ ）。 A、2倍 B、3倍 C、1倍 D、4 6、用挖坑法测定路面结构层厚度时，开挖面积应尽量的大。（ ） 7、摆式仪测定路面抗滑值，当路面试验温度不是20℃时，应进行温度修正。（ ） 8、松弛是指在应变不变的情况下，应力减小的现象。（ ） 9、静载锚固试验主要是检验锚具的锚固性能。（ ） 10、桥梁荷载试验时，工况选择应反映桥梁的最不利受力状态。（ ） 11．用应变片测量结构应变时可以使用“温度自补偿应变片”消除温度效应。（ ） 12、桥梁荷载试验时，应选择温度较稳定时的时段进行。（ ） 13、冲击韧性是指钢材抵抗其他较硬物体压入的能力。（ ） 14、锚具是先张法预应力砼施工的临时性锚固装置。 （ ） 15、桥梁荷载试验的荷载分级一般可分为4～5级。（ ） 得分 阅卷人 三、简答题 （共45分） 1、简述标准贯入试验的机理。（6分） 2、试述路面弯沉值的测试步骤。（6分） 3、在进行灌砂法测定土基压实度前，如何标定量砂的密度？（6分） 得分 阅卷人 五、计算题（共20分） 1、某一级公路分部工程项目A包含B、C、D、E、F五个分项工程，各分项工程得分如下表，其中分项工程B是在第一次评分为不合格，进行返工处理满足设计要求后的得分值，试计算分部工程A的得分值并评定其质量等级。 分项工程 B C D E F 实测得分 95 94 91 92 87 外观质量扣分 1 2 2 1 1 资料不全扣分 2 2 1 2 2 规定权值 1 2 2 1 1 2、某新建高速公路路基施工中，对其压实质量进行检查，压实度检测结果如下表所示，压实度标准K0=95%。请按保证率95%计算该路段的代表性压实度并进行质量评定（），并计算得分值（满分100分）。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 压实度（%） 97.4 96.4 94.5 95.3 96.4 94.5 96.1 96.5 94.6 95.6 |
| --- | --- |

参考答案

1、具有独立施工条件的工程可划分为（ A ）

A、单位工程     B、分部工程    C、分项工程    D、单项工程

2、连续式平整度仪测定平整度时，其技术指标是（ B ）。

A、最大间隙  B、标准偏差  C、单项累计值  D、国际平整度指数

3、无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验中，应保持试件的变形速率为（ C ）。

A、50mm/min   B、10mm/min   C、1mm/min     D、0.1mm/min

4、CBR值是指试料贯入量为（ B ），单位压力对标准碎石压入相同贯入量时标准荷载强度的比值。

A、7mm        B、2.5mm      C、1mm        D、2mm

5、在灌砂过程中，如果储砂筒内的砂尚在下流时即关闭开关，则压实度结果将比正常结果（ A ）。

A、偏大        B、偏小       C、一样        D、无规律

6、用承载板法测定土基回弹模量，当回弹变形值超过（ B ）即可停止加载

A、0.5mm      B、1mm       C、1.5mm         D、2mm

7、用回弹弯沉值表示路基路面的承载能力，回弹弯沉值越大表示路基路面的承载能力（ B ）。

A、越大       B、越小       C、不变        D、没有关系

8、在进行水泥混凝土芯样劈裂强度试验时，记录破坏荷载应精确至（ A ）。

A、0.01KN       B、0.02KN      C、0.05KN        D、0.1KN9、

9.使用连续式平整度仪测定路面平整度时，牵引平整度仪的车速应均匀，速度宜为（ A ）。

A、5km/h，最大不得超过12km/h     B、8km/h，最大不得超过15km/h

C、10km/h，最大不得超过16km/h    D、15km/h，最大不得超过20km/h

10、用摆式仪测试路面抗滑性能时，同一处平行测定的次数要求为（ A ）。

A、不少于3次    B、不少于2次  C、不少于5次   D、不少于4次

11、每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（ B ）。

A、1和2     B、2和2      C、2和3      D、1和3

12、钢铰线屈服负荷是钢铰线在残余伸长为（ A ）时所受的负荷。

A、0.2%      B、 0.3%        C、0.1%         D、1%

13、矩形板式橡胶支座的薄钢板（ B ）。

A、外露于侧面     B、包裹在橡胶内     C、置于支座顶面     D、置于支座底面

14、在锚具的疲劳试验中，加卸载次数为（ A ）。

A、2×106次    B、50次     C、100次    D、2×105次

15、钢铰线锚具组装件静载试验：先用张拉设备加载至钢铰线抗拉强度标准值       ，测量试验台座组装件钢铰线标距，千斤顶活塞初始行程，然后以          加载速度分4级加载至钢铰线抗拉强度标准值的 20%、 40% 、60% 、80%，达            后锚固，持荷        h，逐步加大荷载至试件破断，记录锚具各零件相对位移，钢铰线锚具组装件内缩量。正确的答案为（ A ）。

A、10%      100MPa/min    80%     1h    B、10%      80MPa/min     80%     2h

C、10%      100MPa/min    80%     2h    D、10%      80MPa/min     80%     1h

16、在钻芯取样时，芯样直径应为混凝土所有集料最大粒径3倍，一般为150mm或100mm，任何情况下不小于集料最大粒径的（ A ）。

A、2倍          B、3倍      C、1倍        D、4

17、结构混凝土强度评定常规方法，以浇注或拌和现场制取试件，以28d龄期的极限抗压强度值进行统计评定，取样试件数n≥     ，应以数理统计方法评定。即≥      ，（；否则按 ≥         ≥     评定。正确答案为（ C ）。

A、10组   0.8R   1.1R   0.9R    B、10组     0.9R     1.15R     0.9R

C、10组   0.9R  1.15R  0.95R    D、 10组    0.8R    1.1R       0.95R

18、预应力混凝土T形简支梁钢筋张拉时，其预应力钢材的实测伸长值和相应的理论计算差值应控制在（ B ）以内。

A、10%       B、6%         C、5%        D、0%

19、对同类、同一批原材料和同一工艺生产的夹具作为一批验收时，其数量应不超过（  C  ）。

A、10套      B、60T         C、1000套      D、50kg

20、工程质量评定的   A    工程为基本评定单元。

A.分项       B.单位      C.分部       D.桥梁

二、判断题（每小题1分，共15分）

1、路基检验评定段的压实度代表值K大于压实度标准值，则该评定路段压实度为合格，得满分。（  ×  ）

2、无机结合料稳定土材料组成设计中，试件的平均抗压强度应满足的要求。（ √  ）

3、无侧限抗压强度试件养生温度，再北方地区保持20±2℃，在南方地区应保持25±2℃。（ √ ）

4、灌砂试验时，每换一次量砂，都必须测定砂的松方密度。（ √ ）

5、单尺检测路面的平整度计算，以3米直尺与路面的最大间隙为测定结果；连续测定10尺时，只要10个最大间隙的平均值合格就可以满足要求。（ × ）

6、用挖坑法测定路面结构层厚度时，开挖面积应尽量的大。（  ×  ）

7、摆式仪测定路面抗滑值，当路面试验温度不是20℃时，应进行温度修正。（ √  ）

8、松弛是指在应变不变的情况下，应力减小的现象。（ √  ）

9、静载锚固试验主要是检验锚具的锚固性能。（  √   ）

10、桥梁荷载试验时，工况选择应反映桥梁的最不利受力状态。（ √   ）

11．用应变片测量结构应变时可以使用“温度自补偿应变片”消除温度效应。（ √ ）

12、桥梁荷载试验时，应选择温度较稳定时的时段进行。（  √  ）

13、冲击韧性是指钢材抵抗其他较硬物体压入的能力。（  ×  ）

14、锚具是先张法预应力砼施工的临时性锚固装置。 （  ×  ）

15、桥梁荷载试验的荷载分级一般可分为4～5级。（  √  ）

- 简答题（共45分）

1、简述标准贯入试验的机理。（6分）

答：标准贯入试验（SPT）是采用质量63.5kg穿心锤，以76cm落距，将一定规格的标准贯入器先打入土中15cm后，再打入30cm，最后30cm的锤击数即为标准贯入击数。（3分）

土的承载力越高，标准贯入器打入土中的阻力越大，标准贯入击数N就大，反之N就小。（3分）

2、试述用贝克曼梁测定路面弯沉值的测试步骤。（6分）

答：（1）在测试路段布置测点，测点应布置在路面行车道的轮迹带上。（1分）

（2）将试验车后轮轮隙对准测点后约3～5cm的位置。（1分）

（3）将弯沉仪插入汽车后轮轮隙，弯沉仪于测点上，安装百分表，并调零。（2分）

（4）指挥汽车缓慢前进，表针转到最大值时读取初读数d1，汽车驶出影响半径表针回转稳定后读取终读数d2，汽车行驶速度5km/h左右。（2分）

3、在进行灌砂法测定土基压实度前，如何标定量砂的密度？（6分）

答：（1）用水确定标定罐的容积V。（1分）

（2）在罐砂筒中装入质量为m1的量砂，将罐砂筒放在标定罐上，打开开关让砂流出，直到砂不再下流时关闭开关，称取筒内剩余砂质量m3。（2分）

（3）标定罐内量砂的质量ma=m1-m2-m3  其中m2为罐砂筒下部圆锥体内砂的质量。（1分）

（4）重复测量三次，取平均值。（1分）

（5）计算量砂的密度ρs=ma/V。（1分）

4、简述板式桥梁橡胶支座抗剪弹性模量试验的主要步骤。（6分）

答：（1）安装试样。（1分）

（2）将压应力缓缓增至平均压应力σ，并在整个抗剪试验过程中保持不变。（1分）

（3）安装水平千斤顶及测力计、位移计。（1分）

（4）预加载：施加水平剪应力至τ=1.0MPa，持荷5min，然后卸载至0.1MPa，持荷5min，记录位移初始值，绘制应力－应变图，预载三次。（1分）

（5）正式加载：每一加载循环自τ=0.1MPa开始，每级剪应力增加0.1MPa持荷1min，至τ=1.0MPa为止，然后卸载至剪应力为τ=0.1MPa。（1分）

10min后进行下一循环，连续进行三次。（1分）

5、简述基桩竖向抗压静载试验加载终止的条件。（7分）

答：（1）总位移量大于或等于40mm，或本级荷载的下沉量大于或等于前一级荷载下沉量的5倍，加载即可终止。（2分）

（2）总位移量大于或等于40mm，本级荷载加上后24h未达稳定，加载即可终止。（2分）

（3）巨粒土、密实砂类土以及坚硬的粘质土中，总下沉量小于40mm，但荷载已大于或等于设计荷载设计规定的安全系数，加载即可终止。（2分）

（4）施工过程中的检验性试验，一般加载应继续到桩的2倍的设计荷载为止。（1分）6、简述桥梁用钢材的主要力学性能。（7分）

答：桥梁用钢材的主要力学性能有：

（1）强度（1分）

（2）冷弯性能（1分）

（3）冲击韧性（1分）

（4）耐疲劳性（1分）

（5）塑性（1分）

（6）硬度（1分）

（7）良好的焊接性能（1分）

7、简述超声法判断桩内缺陷的基本物理量。（7分）

答：判断桩身缺陷的基本物理量有：

（1）声时值（1分）

（2）波幅（或衰减）（1分）

（3）接收信号的频率变化（1分）

（4）接收波形的畸变（1分）

（5）检测时探头在声测管中逐点测量各深度的声时、波幅、接收频率及波形畸变位置等。绘成“声时-深度曲线”、“波幅-深度曲线”及“接收频率变化率-深度曲线”等，供分析使用。（3分）

四、计算题

1、某一级公路分部工程项目A包含B、C、D、E、F五个分项工程，各分项工程得分如下表，其中分项工程B是在第一次评分为不合格，进行返工处理满足设计要求后的得分值，试计算分部工程A的得分值并评定其质量等级。

| 分项工程 | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测得分 | 95 | 94 | 91 | 92 | 87 |
| 外观质量扣分 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 资料不全扣分 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 规定权值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

解：（1）各分项工程最后得分值      （3分）

B：95-1-2=92

C：94-2-2=90

D：91-2-1=88

E：92-1-2=89

F：87-1-2=84

（2）分部工程A得分值

（5分）

- 因分部工程A所包含的分项工程质量等级均为合格，故分部工程A的质量等级为

2、某新建高速公路路基施工中，对其压实质量进行检查，压实度检测结果如下表所示，压实度标准K0=95%。请按保证率95%计算该路段的代表性压实度并进行质量评定（），并计算得分值（满分100分）。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压实度（%） | 97.4 | 96.4 | 94.5 | 95.3 | 96.4 | 94.5 | 96.1 | 96.5 | 94.6 | 95.6 |

解：经计算    （3分）

代表性压实度 =95.73-0.580×0.996=95.22%  （3分）

由于代表性压实度K＞K0=95%，所以该路段的压实度代表值满足要求。  （2分）

小于规定值减2个百分点的数据（93%）有0个，所以评分值为100分。 （2分）