2015年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 木材学                      满分：150分     考试时间：180分钟

一、 单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分，共26分）

1、木材的纹理是指木材中轴向细胞的       。                    （     ）

A. 排列方向     B. 均匀程度      C. 尺寸大小       D. 纹孔类型

2、木材细胞的成熟依顺序经历         阶段。                   （     ）

A. 分生、胞壁增厚、木素沉积、形体增大

B. 分生、形体增大、木素沉积、胞壁增厚

C. 分生、胞壁增厚、形体增大、木素沉积

D. 分生、形体增大、胞壁增厚、木素沉积

3、下列树种中可能有正常树脂道的是        。                  （     ）

A. 杉木      B. 冷杉       C. 柏木       D. 马尾松

4、全由横卧细胞组成的木射线称为          。                   （     ）

A. 同形射线   B. 异形Ⅰ型     C. 异形Ⅱ型   D. 异形Ⅲ型

5、以下木材力学强度中，最大的是       。                       （     ）

A. 顺纹抗拉强度   B. 顺纹抗压强度    C. 抗弯强度   D. 横纹抗拉强度

6、同一块木材中，密度最小的是       。                          （     ）

A. 实质密度   B. 气干密度    C. 基本密度    D. 绝干密度

7、下列化学成分中吸湿能力最大的是（     ）

A. 纤维素      B. 半纤维素   C. 木质素     D. 内含物

8、纤维素大分子中的D-葡萄糖基上包含三个醇羟基，其中位于第    个碳原子上的是伯醇羟基。                                             （     ）

A. 2         B. 3        C. 5       D. 6

9、纤维饱和点为木材的各类性质的转折点，通常认为木材的纤维饱和点的含水率范围为    。                                               （     ）

A. 8—12%     B. 12—18%      C. 18—23%        D.23-33%

10、白腐主要破坏木材的成分为       。                           （     ）

A. 纤维素        B. 半纤维素      C. 木质素     D. 抽提物

11、木材变形后，能随时间推移而回复的那部分变形称为       。     （     ）

A. 弹性变形           B. 瞬间弹性变形

C. 弹性后效变形       D. 塑性变形

12、下列木材力学性能中，施加载荷产生破坏的测试过程中可能出现三段式应力-应变曲线的是      。                                          （     ）

A. 顺纹抗拉    B. 抗弯    C. 顺纹抗压   D. 横纹抗压

13、维管束是竹子的疏导组织和强固组织的综合体，毛竹横断面上从竹青到竹黄维管束数量的分布表现出     的梯度变异。                    （     ）

A. 逐渐增加       B. 逐渐减少     C.均匀分布     D.不确定

- 填空题（每小题2分，共24分）

1、木材的学名是由   （1）  、   （2）  和  （3）  组成的。

2、根据纹孔的结构，可以将纹孔分为  （4）    纹孔和  （5）  纹孔。

3、木材纤维的种类有    （6）   、    （7）   、分隔木纤维和胶质木纤维。

4、根据轴向薄壁组织与管孔连生与否，将阔叶树材分为     (8)    和    (9)    薄壁组织两大类。

5、树木是一个有生命的生活体，由  （10）  、（11） 和树冠三部分组成。

6、根据管孔在横切面上一个生长轮内的分布和大小情况可分为   （12）  、  (13)  、散孔材三种类型

7、木材从含水率为30％干燥到绝干，其体积从1cm3变化为0.85cm3，木材的体积干缩率为   (14)  ，干缩系数为    (15)  。

8、针叶树材木质素的结构单元以    (16)  基苯丙烷为主，阔叶树材木质素的结构单元主要是    (17)    ，其次是     (18)      。

9、纤维素大分子间在结晶区的联结力主要为   (19)   。

10、木材的酸碱性通常由木材的PH值表示，经研究证明，世界上绝大多数的木材PH值介于  (20)  之间。

11、毛竹的节间生长，主要靠    (21)   来实现的。

12、木材的三切面是  （22）   、   （23）     、     （24）   。

三、 名词解释（每题3分，共30分）

1、吸湿性        2、交叉场          3、平衡含水率    4、纤维素的结晶区

5、实质密度      6、纤维饱和点      7、介电常数      8、弹性模量

9、生长轮        10、木材的容许应力

四、问答题（每题10分，共50分）

1、简述针叶树材、阔叶树材的解剖构造的差异。

2、试比较木材纤维素与半纤维素的异同点？

3、木材中的水分有几种存在形式？其特点是什么？与纤维饱和点有何关系。

4、何为木材的粘弹性？根据蠕变曲线分析木材的粘弹性。

5、简述影响木材力学性能的主要因素。

五、论述（20分）

从木材解剖、物理、力学三方面，阐述木材是各向异性的生物体。

# Text boxes

注意：所有试题答案写在答题纸上，答案写在试卷上无效。