桂林电子科技大学2015年研究生统一入学考试试题

科目代码：813    科目名称：材料科学基础A

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试题上无效）。

1.列式计算体心立方晶胞的致密度（Atomic Packing Factor）。(本题15分) 2.如图1所示某六方晶胞示意图，请给出四轴制描述的OP方向的晶向指数。(本题15分) 图1某六方晶胞示意图 3. MgO的密度为3.58g/cm3，其晶格常数为0.42nm，试求每个MgO单位晶胞内所含的肖脱基缺陷数。提示：MgO晶胞为NaCl型结构。(本题15分) 4. 如图2所示，若由于嵌入额外的(111)面，使得-Fe内产生一个倾斜的小角度晶界，试求错排间的平均距离D。提示：已知-Fe的原子半径为0.1241nm。(本题15分) 图2 第4题所用的图 5. 碳在α-Ti中的扩散速率在以下温度被确定： 测量温度 扩散系数D（m2/s） 736℃ 2×10-13 782℃ 4.75×10-13 835℃ 1.3×10-12 若扩散满足公式D=D0exp(-Q/RT)，请由表中数据计算出扩散常数D0和激活能Q。(本题25分) 6. 试指出(-Fe晶体易滑移的晶面和晶向，并求出滑移面间距，滑移方向上的原子间距及点阵阻力。（已知G(-Fe=81.6GPa，v=0.3），点阵阻力可用公式表述为： (本题20分) 7. 证明任意形状晶核的临界晶核形成功ΔG*与临界晶核体积V*的关系： (本题20分) 式中ΔGV——液固相单位体积自由能差。 8. 成分为40%A、30%B和30%C的三元系合金在共晶温度形成三相平衡，三相成分如下： 液相： 50%A 40%B 10%C α相 85%A 10%B 5%C β相 10%A 20%B 70%C 请画出各相成分点在成分三角形上的位置并回答如下问题。(本题25分) 计算液相、α相和β相各占多少分数； (b) 试估计在同一温度，α相和β相的成分同上，但各占50%时合金的成分。

# Text boxes

O

P

D