空军工程大学2015年博士研究生入学试题

考试科目： 电介质物理学（A卷）            科目代码 3081

说明：答题时必须答在配发的空白答题纸上，答题可不抄题，但必须写清题号，写在试题上不给分; 考生不得在试题及试卷上做任何其它标记，否则试卷作废，试题必须同试卷一起交回。

一、解释名词 (6小题，每小题5分，共30分)

1. 电致伸缩效应

2. 克尔效应

3. 电介质的雪崩击穿

4. 弛豫铁电体

5. 极化强度

6. 压电效应

二、简答题(6小题，每小题5分，共30分)

1. 试画出压电晶体的xy切和yzw-50(切型。

2. 什么是瞬间极化、缓慢式极化？它们所对应的微观机制各代表什么？

3. 简单描述铁电体的极化反转过程，影响铁电体电畴结构的主要因素？

4. 钙钛矿结构的容忍因子的定义和物理意义是什么？

5. 晶体的什么性质分别需要零阶、一阶、二阶、三阶、四阶张量来表示？

6. 复介电常数是如何定义的？有什么物理含义？

三、计算题 (2小题，每小题15分，共30分)

1．在标准状态下，氖的电子位移极化率为 。试求出氖的相对介电常数。

2. 简述电介质极化的种类，然后使用电子位移极化的经典理论计算电子极化率（以氢原子为例）

四、证明题(1小题，共10分)

1. 证明：从机械功出发，从数学上严格证明对于各项异性的弹性介质材料的弹性柔顺常数是对称的，即有如下关系：