南京林业大学

2013年硕士研究生入学考试初试试题

科目代码： 842 科目名称： 包装材料学 满分：150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、是非题（对打√，错打(。每题1分，共30分） 聚乙烯在印刷及粘接前必须经过电晕处理、火焰处理或化学处理等，以提高对印刷油墨的亲和性和粘接性。 木质纤维是由纤维素、半纤维素、木素及少量其他物质组成的。木素是骨骼物质，纤维素和半纤维素等为细纤维间隙的填充物质。 天然纤维素由多个1，4-β-甙键葡萄糖基相互以D-吡喃键连接而成。 镀锡板由锡基板、锡铁合金层、锡层、氧化膜和油漆五层构成。 半纤维素广泛存在于木化植物中，它是由苯丙烷结构单元构成的三围网状结构的天然高分子化合物。 箱板纸与瓦楞芯纸之间是通过粘合剂连接的。目前广泛使用的是苯酚系列粘合剂。 PP的主要缺点是耐老化性能差，容易受热、紫外线的影响而分解出氯化氢气体；其残余单体有毒，故用于食品和药品包装时应严格控制其用量。 与LLDPE相比，LDPE薄膜具有更高的抗拉强度、抗冲击强度、耐撕裂强度和耐穿透性，是一种很有发展前途的塑料包装材料。 目前，在采用热熔层合法或压力层合法制备多层复合包装材料时，应用最广泛的热熔粘合剂是聚乙烯醇。 在组成木材的细胞中，针叶材管胞占绝大部分，阔叶材是以木纤维为主。 在层合包装材料的结构中，阻隔性材料要尽量远离产品。 初生壁是构成管胞壁或木纤维壁的主要部分，所以细胞构造的研究关键在初生壁。 定向膜是指分子定向排列的薄膜，它是在熔融温度以上、玻璃化温度以下的温度范围内，纵向和横向拉伸薄膜，使高聚物分子在固定位置上按拉伸力的方向整齐排列而成的薄膜。 纹孔通常指初生壁上凹陷的结构，也就是初生壁在增厚过程中所遗留的局部未增厚的部分，又称壁孔。 镀锌薄钢板俗称白铁皮，在酸洗薄钢板表面镀上一层厚度约为0.2cm以上的锌保护层即成为镀锌薄钢板。 在次生壁内表面上，由微纤丝局部聚集而形成的屋脊状凸起，呈螺旋状环绕着细胞内壁，这种加厚组织称为螺纹加厚。 由ASSCO和EFECO提出、经国际瓦楞纸板协会批准的纸箱分类方法，将纸箱分为八大基本类型，另外还有09((类，包括49种箱内隔衬附件。 在研究针叶树材的显微构造时，测量管胞的直径以径向直径为准。 轴向薄壁组织的细胞腔小壁厚，是木材物理力学性质最强的部分。 纸和纸板一般按定量和厚度来区分。现有国家标准规定定量小于225g/m2、厚度小于0.1cm的称为纸。 纤维状管胞是标准的纤维细胞，腔大壁薄，两端尖锐，具有凸透镜或裂隙状具缘纹孔。 轴向薄壁组织是由木质部纺锤形原始细胞衍生两个或两个以上的具单纹孔的薄壁细胞横向串联而成的轴向组织，其主要功能是贮藏和分配养分。 目前，蜂窝纸板的制造过程一般分为两段，第一段先制造出蜂窝芯，第二段将蜂窝芯拉伸定型后，依次通过干燥、贴压、分切、涂胶等工序，最后才能得到蜂窝纸板。 木射线指位于形成层内部、呈带状并沿径向延长的薄壁细胞集合体。 戳穿强度表现的是瓦楞纸板的静态强度，而耐破度所表达的是瓦楞纸板的动态强度，比较接近纸箱在运输、装卸时的实际受力情况，因此各国更加重视检验瓦楞纸板的耐破度。 用苯酚与盐酸处理木素时，木素产生黄色；用硫酸苯胺处理木素时，木素产生红紫色。 实验表明，在纤维饱和点以下，绝干木材的导电率最大。 实验表明，木材是高度异向性材料，弹性模量在三个主方向上各不相同：横向大于纵向，径向大于弦向。 在目前常用的包装塑料中，PS密度最小，PET是目前用量最大的包装薄膜。 为了消除玻璃在加工过程中存在的剩余热应力，需将玻璃加热到熔点温度进行保温、均热，使玻璃内部的结构进行调整，消除由于温度梯度造成的结构梯度，使应力释放。 二、简述题（每题10分，80分） 试比较纤维素晶区与非晶区的物理结构。 试比较玻璃纸和羊皮纸。 试比较木材的吸水和吸湿现象。 试简述瓦楞纸板的粘合原理。 与未拉伸聚丙烯薄膜相比，BOPP薄膜具有哪些特点？ 请写出以下包装材料的英文缩写。 低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、发泡聚苯乙烯、聚偏氯乙烯共聚物、聚氯乙烯、聚对二甲酸乙二醇酯、聚丙烯、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚乙烯醇、聚酰胺。 常用包装材料按照包装功能和目的可分为几类？ 简述复合包装材料的结构组成。 三、论述题（40分） 在开发和设计包装材料时，如何减少包装对环境的负面影响？（20分） 试论述包装材料学的研究对象与内容。（20分）