南京林业大学

2013年硕士研究生入学考试初试试题

科目代码： 841 科目名称： 木材学 满分：150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、是非题（每小题1分，共20分，正确打“√”，错误打“×”） 1. 树木的高生长是树木中主要细胞伸长生长的结果。 2. 早材至晚材急变的树种，生长轮一定明显。 3. 木材板材中通常不带有髓心，因此常称之为隐心材。 4. 银杏是裸子植物中唯一归入阔叶树的木本乔木。 5. 轴向薄壁细胞胞壁上的纹孔为单纹孔。 6. 针叶材中，所有树种的木材均具有薄壁细胞。 7. 云杉是杉科中少数几种具有正常树脂道的树种之一。 8．组成木材细胞壁的“三大素”均具有羟基。 9. 木素的结构单体并非单一的葡萄糖基，而是多种糖基。 10.同纤维素相比，半纤维素的聚合度很小，它属于低分子化合物。 11.差异干缩是衡量木材湿涨干缩变异性的重要指标。 12.隔热性能好的木材，其导热系数（热导率）肯定小。 13.随着木材含水率的上升，其导温系数则降低。 14.木材的比热具有明显的异向性。 15.活节中的细胞均未死亡，而死节中的细胞均已成熟。 16.木材中节子脱落所形成的孔洞称为漏节。 17.同正常材相比，针叶材中的应压木更容易翘曲变形。 18.作为各向异性材料，木材有3个弹性模量。 19.木材的塑性变形的恢复与时间有关。 20.木材含水率在纤维饱和点以下时，不可能发生腐朽。 二、选择题（每小题2分，共40分；选择一个最佳选项） 1．在一段直径约30cm的原木中，存在的初生组织为[ ]。 A. 初生韧皮部 B. 髓心 C. 木质部 D. 初生壁 2．某种木材的纵向和径向全干缩率分别为0.2%和4.0%，其体积全干缩率大致为[ ]。 A. 0.2% B. 4.2% C. 7.2% D. 12.0% 3．下列木材中，为散孔材的是[ ]。 A．杨木 B．银杏 C．松木 D．栎木 4．下列木材中，具有轴向树胶道的是[ ]。 A．红松 B. 柏木 C．银杏 D．柳安 5．下列木材细胞中，壁上纹孔一般具有纹孔塞的是[ ]。 A. 管胞 B. 韧型纤维 C. 射线细胞 D. 结晶细胞 6．下列木材中，具有油细胞的是[ ]。 A. 楠木 B. 红松 C. 油松 D. 油杉 7．下列木材中，具有纺锤形木射线的是[ ]。 A. 杨木 B. 红松 C. 栎木 D. 油杉 8．木射线的长度方向为木材的[ ]。 A. 纵向 B. 轴向 C. 径向 D. 弦向 9．宏观下观察木材的射线斑纹，应该在[ ]上进行。 A. 横切面 B. 径切面 C. 弦切面 D. 纵切面 10．具有叠生构造的木材，其弦切面上能观察到[ ]。 A. 管孔 B. 管槽 C. 网纹 D. 胞间道 11．显微镜下观察木材木射线同形与否，应该在[ ]上进行。 A. 纵切面 B. 弦切面 C. 径切面 D. 横切面 12．松科松属的木材中，如果早材至晚材急变，则其射线管胞具有[ ]。 A. 单纹孔 B. 瘤层 C. 螺纹加厚 D.锯齿状加厚 13．木纤维的细胞壁下列各层中，最薄的壁层是[ ]。 A．复胞间层 B．初生壁 C．次生壁 D．次生壁中层 14．影响木材基本密度的主要因素是细胞的[ ]。 A．壁腔比 B．长宽比 C．含水率 D．壁胞厚度 15．木材的相对含水率不可能为[ ]%。 A. 0 B. 30 C. 50 D. 100 16．下列木材的各种密度中，生产应用中使用最多的是[ ]。 A. 绝干密度 B. 基本密度 C. 气干密度 D. 实质密度 17．一块绝干木材浸于水中数天，所吸收的水分不属于[ ]。 A. 表面束缚水 B. 吸着水 C. 自由水 D. 化合水 18．木材长期置于室内，其含水率大致为[ ]。 A．0 B．15 C．30 D．100 19．下列木材力学性质中，受含水率变化影响最大的是[ ]。 A．顺压强度 B．顺剪强度 C．顺拉强度 D．冲击韧性 20．下列真菌中，主要破坏木材细胞壁中木素的是[ ]。 A．变色菌 B．软腐菌 C．白腐菌 D．褐腐菌 三、名词比较 （每对名词4分，共32分；要求说明两者的异同点或相互关系） 1.形成层 / 木栓形成层 2.导管 / 导管分子 3.闭塞纹孔 / 盲纹孔 4.木(质)素 / 木质化 5.轴向管胞 / 环管管胞 6.吸着水 / 凝结水 7.弹性模量 / 弹性极限 8.筛孔状腐朽 / 粉沫状腐朽 四、问答题（共58分） 1．任选一种具有轴向树脂道的树种，写出该树种科、属名称，分别绘出木材横切面和弦切面上的宏观构造示意图，标注图中主要构造特征。(7分) 2. 心材和边材在材性上有何不同？图解并描述木材心材在树干中的空间分布。(6分) 3. 针叶材和阔叶材木射线显微构造特征有何异同？(6分) 4. 请比较松木（如马尾松）早材和晚材在材色、密度、干缩性和力学强度等方面的差异，并分别分析造成这种差异的原因。(6分) 5. 有一块木板，木射线很宽，早材至晚材急变，其宽面上有一圆形节。请绘出该木板端面的宏观构造示意图，并标注主要构造特征，分析其可能的树种范围。(7分) 6. 已知某树种木材弦向和径向干缩系数分别为0.38和0.2。该木材旋切单板含水率20%时的厚度为1.0mm,求含水率10%时单板的厚度。(7分) 7. 将形状规则的木块置于水中，可快速估测木材的密度，如何估测？请说明原理及注意事项。(6分) 8. 木材弯曲强度试验时,有径向受力和弦向受力两种方式，你认为应该采用哪种方式比较好？请图示并解释其原因。(7分) 9．什么是纤丝角度，管胞和木纤维胞壁各层纤丝角度是多少，它对木材材性有何影响？(6分)