油田埋地钢质管道修复技术概述

韩凤臣

大庆油田有限责任公司开发部

摘 要：本文简要介绍了埋地钢质管道缺陷类型、管道修复流程、常用管道修复技术及适用范围，并探讨了开展埋地管道运行管理的新思路。

关键词：埋地管道；修复；缺陷；腐蚀

# 1、概述

埋地钢质管道修复是延长管道使用寿命，提高管道投资效益的重要技术措施，也是管道运行管理的主要内容。本文主要以预防性的修复为论述对象，结合已经开展的部分现场修复工作，简要介绍埋地管道缺陷类型、管道修复工作流程、管道修复技术、大庆油田修复技术应用现状及存在问题，并提出开展预防性管道修复工作的设想和建议。

# 2、埋地管道缺陷类型分析

明确埋地管道的缺陷类型是确定经济合理的修复技术方案的基础，也是确保修复效果的关键，目前，油田埋地钢质管道缺陷分为防腐层缺陷和管体缺陷。

# 2.1 防腐层缺陷类型

油田埋地管道外防腐层普遍采用沥青防腐层、泡沫夹克防腐保温层、2层PE、3层PE等，其防腐层缺陷主要成因主要为防腐保温层施工破坏、泡沫发泡不均匀、牺牲阳极焊接后未防腐、未做补口、、补口脱落等多种类型。

# 2.2 管体腐蚀缺陷类型

管体腐蚀缺陷分体积型缺陷、平面型缺陷、弥散损伤缺陷、几何缺陷。油田埋地管道的腐蚀缺陷主要为体积型缺陷，其成因包括腐蚀，如介质腐蚀、土壤腐蚀、细菌腐蚀、电偶腐蚀、缝隙腐蚀等以及人为破坏，如打孔栽阀盗窃原油等。

# 3、 管道修复工作流程

管道修复工作流程见下图：

4、管道修复技术

依据相关标准，各种外防腐修复技术及适用范围见下表1，各种管体外腐蚀修复技术及适用范围见下表2：

表1 常用管道防腐层修复材料及结构

| 原防腐层类型 | 局部修复防腐层的选择方案 | 大修防腐层的选择方案 |
| --- | --- | --- |
|  | 缺陷直径≤30mm | 缺陷直径＞30mm | 补口修复 |  |
| 石油沥青 煤焦油瓷漆 | 石油沥青、煤焦油瓷漆、冷缠胶带、黏弹体+外防护带 | 冷缠胶带 黏弹体+外防护带 | 黏弹体+外防护带 冷缠胶带 | 无溶剂液体环氧、无溶剂聚氨酯、冷缠胶带 |
| 溶解环氧 液态环氧 | 无溶剂液态环氧 | 无溶剂液态环氧 | 无溶剂液态环氧、无溶剂聚氨酯 |  |
| 三层聚乙烯 二层聚乙烯 聚乙烯夹克 | 热熔胶+补伤片、压敏胶+补伤片、黏弹体+外防护带 | 黏弹体+外防护带、压敏胶热收缩带+、冷缠胶带 | 黏弹体+外防护带、无溶剂液态环氧+外防护带、压敏胶热收缩带 |  |
| 聚乙烯胶带 沥青防腐胶带 | 聚乙烯胶带、沥青防腐胶带 | 聚乙烯胶带、沥青防腐胶带 | 聚乙烯胶带、沥青防腐胶带 | 聚乙烯胶带、沥青防腐胶带 |
| 玻璃钢防腐管 | 树脂+玻璃布 | 树脂+玻璃布 | 树脂+玻璃布 | 树脂+玻璃布 |
| 聚氨酯泡沫 | 现场发泡 | 预制泡沫管壳 | 现场发泡 | 预制泡沫管壳 |

表2 常用管道外部缺陷修复方法

| 指标类型维修方法 | 安全性要求和特点 | 服役寿命 | 维修费用 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接类型 | 补焊 | 需降压，具有焊穿、氢脆和冷脆风险性 | 取决于防腐效果 | 费用低 | 深度较小的小缺陷体积型缺陷，不适合于裂纹型缺陷 |
|  | 补板 | 需降压，具有焊穿、氢脆和冷脆风险性 | 取决于防腐效果 | 费用较低 | 小面积多个点腐蚀的体积型缺陷，不适合于裂纹型缺陷 |
|  | 套筒 | 需降压，具有焊穿、氢脆和冷脆风险性 | 取决于防腐效果 | 费用较低 | 大面积腐蚀减薄的体积型缺陷，不适合于裂纹型缺陷 |
| 夹具类型 | 夹具 | 不需降压，没有焊穿、氢脆和冷脆危险性 | 临时抢修 | 费用较高 | 适合于抢修用 |
|  | 夹具注环氧 | 不需降压，没有焊穿、氢脆和冷脆危险性 | 取决于防腐效果 | 费用较高 | 适合于大面积腐蚀缺陷，但对平面型缺陷不适合 |
| 纤维复合材料类型 | 玻璃纤维补强 | 不需降压，没有焊穿、氢脆和冷脆危险性 | 取决于强度随时间衰减速率 | 费用低 | 适用于体积型腐蚀缺陷修补，不适合于平面型缺陷 |
|  | 碳纤维补强 | 不需降压，没有焊穿、氢脆和冷脆危险性 | 永久修复 | 费用较高 | 适合于体积型和平面型缺陷。 |
|  | 打磨 | 降压至80% | 永久修复 | 低 | 平面型缺陷 |
|  | 更换管道 | 无 | 永久修复 | 高 | 所有缺陷 |

# 5、建立预防性的管道修复工作管理模式的建议

开展预防性的管道修复工作是减少管道运行风险，大幅减少管道穿孔次数及由此带来的环境污染，延长管道寿命，减少管道更换费用，提高油田整体效益的重要技术手段，为此建议：

（1） 强化新建管道防腐修复，从源头上杜绝外防腐层破损造成腐蚀穿孔事故

对新投产的埋地钢质管道，在运行三年之内，由专业的检测机构，对管道外防腐层实施检测，对检测出的防腐层破损点和管道缺陷点进行修复，保证管道外防腐保温层的完整性，减少管道腐蚀穿孔的可能性。

# （2） 加大在用管道定期检测与修复，及时消除管道缺陷

按照油气管道安全管理相关规定，根据埋地管道对影响油田生产、影响安全的重要性、以及类型、管径等指标，制定全油田的埋地管道检测修复计划和方案，对油田所有在役埋地管道进行检测，对检测出的管道缺陷进行及时修复，确保管道外防腐层及管体满足管道安全运行的需要。

# （3） 加强修复队伍的建设与管理，提高管道修复质量

建立油田专业化管道修复队伍，加强管道维修人员培训，提高维修技能，同时加强对油田外部修复队伍的管理。

参考文献

王玉梅、刘艳双、张延萍，崔健.国外油气管道修复技术.油气储运，2005,24 (12)：13～16

李鹤林、赵新伟、吉玲康.埋地长输管道防腐层综合检测技术.压力容器，2006，2：49～51

刘碧峰、罗小明、马先平、纪朝凤、陈树宏.HDPE管道修复技术在大港南部油田的应用.油气储运，2010，29（8）：638～639

作者简介

韩凤臣：高级工程师，1990年毕业于大庆石油学院给排水专业，现任大庆油田有限责任公司开发部副主任。(0459)5995471、13304598616、hfengchen@petrochina.com.cn