大型储罐基础沥青砂施工程序设计

大庆油田设计院 崔铁利

摘要：大型储罐防渗漏设计。防渗漏的第一层就是沥青砂垫层。通过对大庆油田南三油库10万立方米及以上储罐基础的设计，总结出一定的经验和数据，经过实践检验，取得了良好的经济和使用效果。

主题词：大型储罐 沥青砂垫层 施工程序 设计

随着大型储罐应用的日益增多，大型储罐基础的设计越来越重要。大型储罐的介质通常是原油、石脑油等产品，一旦泄露会对其周围地区生态产生难以估量的后果，因此基础要求防渗漏设计。防渗漏的第一层就是沥青砂垫层。沥青砂垫层有两个作用，第一阻止介质直接渗漏到地基中去；第二协调大罐沉降，减缓大罐不均匀沉降。

国内对大型储罐基础沥青砂垫层的设计没有统一规定，对其施工程序也没有统一规定。但是沥青砂垫层质量的好坏对大罐的基础使用有着直接作用，是罐区HSE设计重要一环。通过对大庆油田南三油库10万立方米及以上储罐基础的设计，设计人员结合现场施工总结出一定的经验和数据，该沥青砂施工程序设计经过实践检验，取得了良好的经济和使用效果。

沥青砂垫层用砂应为干燥的天然中、粗砂，其含泥量不得大于5%，给天然砂制定一个合适的精确级配限定是不大可能的。按照不同粒径相互嵌挤的原则或干涉的原则，选择的天然砂经筛分应符合GB—50092—96 表C.0.9 质量要求，有机物和硫化物含量不应大于0.5%。沥青为AH—70 道路石油沥青质量应符合GB J50092-96.表C.0.1质量要求。滑石粉为填充材料，使用滑石粉可提高沥青砂的韧性，滑石粉粒径要求0.075mm 粒径，筛余量应不大于20％。

沥青砂施工程序设计如下：

一、原材料的准备：

1.1、砂子进场前，将不同来源的天然砂混合采用5mm 筛孔过筛，经见证取样，符合中、粗砂要求，再组织进场。进场后，经过5mm 筛孔的机筛筛分，堆放整齐并及时将下脚料运走。

1.2、沥青的准备：选用AH—70 型道路沥青，进场后应先做原材料复试，合格后方可试用。沥青采购运输使用专用罐车，每车重量40吨，搅拌厂做一个60m3 储油池，确保储油池安全, 最多储量不大于50 吨。使用时将沥青通过排放管装入200kg 的铁桶再倒入脱水箱内。

1.3、滑石粉的准备：滑石粉进场后也得先做复试，合格后方可使用。滑石粉包装为袋装。进入现场后分批码垛覆盖防雨。

在制作沥青砂时，经筛过的净砂储备不少于600m3，每天机筛砂量应不少于100 m3。

二、原材料的拌制及运输：

搅拌机性能： 选用机械具有砂子烘干加热（燃油）、沥青保温、自动上料、自动计量、自动搅拌、连续生产、间隙式出料的能力。沥青砂施工配合比及计量（虚方）：

沥青砂搅拌程序：

沥青砂温度控制：筛过的净砂准备彩条布覆盖，尽量减少砂中水分。按照砂子干湿程度，调整柴油喷油量，使沥青砂出机温度约160℃～180℃。

三、沥青砂的铺压：

沥青砂分两层铺压，每层按环形和扇形分块，使用∠50 角钢作分块模板间隔施工，施工顺序见下图。

沥青砂摊铺时，在砂垫层上铺12mm 厚胶合板供车辆通行，人工用长柄木刮板刮平。禁止操作人员在未压实铺设作业面上行走。压实采用加热的钢滚筒热压，冷却至环境温度后，再用小型压路机碾压。铺设第二层时，应清理沥青砂表面的杂质及灰尘。竖向施工缝（已铺设沥青砂温度到环境温度时）应加热至60℃并涂刷热沥青一遍。

四、质量控制：

沥青砂绝缘垫层用砂应是洁净的干燥天然砂，进场后须过筛，其质量应符合质量要求，准备足量彩条布覆盖，防止雨水侵入。沥青和滑石粉由经审核的生产厂供应，进场后经复试合格后方可使用。沥青砂应拌合均匀，合适的配合比经试验室确定，出机温度控制在160℃～180℃左右。摊铺温度应不少于140℃。

沥青砂分层铺设压实厚度应不大于50mm，上下层接缝错开距离应不小于500mm,间隔铺设，分块间接缝处应将已压实的使用液化气喷灯加热，施工缝处应碾压平整，无明显接缝痕迹。

沥青砂压实后，密实度检验每200m2 抽检一处，压实系数应不小于0.95。沥青砂铺设坡度必须符合设计要求，检查及测量点数应制定相应的表格加以记录和分析，并将其归入施工资料。