环氧地坪漆在油气田工业厂房中的应用

姜顺姬

(大庆油田有限责任公司 第五采油厂，黑龙江 大庆 163513)

# 摘要：随着油气田站场的不断建设，各类生产用房依其建成年限及破损情况需要定期维修，尤其是各类工业厂房地面对面层的强度、耐磨性、耐腐蚀性等要求较高，是历年站场维修的重点。为了减少投资资金，缩短施工周期，我们找到了环氧地坪漆这种地面装饰材料，它具有一次成型、节能环保、施工简便周期短等优点，可以大幅度降低维修成本，确保油田生产。

主题词：工业厂房；地面维修；环氧地坪漆

# 1、油气田工业厂房地面维修常规处理方法

地面维修主要起保护结构层、满足房屋使用功能等作用，在油气田站场中，根据厂房使

用功能的不同，通常采用水泥砂浆、水磨石、陶瓷地砖等作为地面面层材料，但这些常规的地面维修方法存在拆除量大、工艺复杂、施工周期长等缺陷，比较适合新建房屋的地面装修，不能满足高效、节能、低投资等要求。

2、环氧地坪漆简介

环氧地坪漆是专用于地面涂装的一种油漆，它选用优质的环氧树脂再加入一定量的固化剂而形成。环氧地坪漆采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有优良的防尘、耐磨等效果。

环氧地坪漆施工工艺示意图

2.1施工工艺

1）基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬平整并增加附着力；

# 2）底涂施工：底漆配好后辊涂、刮涂或刷涂，使充分润湿混凝土并渗入到混凝土内层；
3）中涂施工：中涂材料与适量石英砂充分混合搅拌，用镘刀镘涂一定厚度平整密实层；

# 4）面涂批补：面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间空隙，完全固化后用无尘打磨机打磨，用吸尘器吸尽灰尘；

# 5）面涂施工：环氧色漆及固化剂混合均匀后，镘涂、刷涂、辊涂或喷涂使流平获平整均匀表层。

# 注： 以上为环氧地坪5道施工工艺,可根据环氧树脂地坪的不同需要再增加其它相应的施工工序。

2.2特性

环氧地坪漆由于主要成膜基料是环氧树脂，而环氧树脂本身具有热塑性，需要与固化剂或脂肪酸进行反应，交联而成网状结构的大分子，从本身的热塑性变为热固性，从而显示出各种优良的性能。

1）附着力强： 与基层（如：混凝土、地砖、石材、瓷砖）的附着力超强，即使施工在瓷砖、石材表面也难以铲起，不起壳。

2）表面强度高，耐磨、耐冲击、耐重压。

3）具有良好的防侧滑、防湿滑性。

4）易清洁，具有很强的抗污渗透力，且清洁后不变色。

5）具有优良的电绝缘性质，可用于浇注密封，浸渍漆。

6）配料简单易施工：材料自始至终只需用到两种产品，不需另配备固化剂，稀释剂。

3、环氧地坪漆在油气田工业厂房中的应用

# 环氧地坪漆自问世以来，经过了十几年的发展时间，在油气田工业厂房维修建设中逐渐得到广泛的应用，并取得了较好的效果。由于环氧地坪漆种类多，性能各具特点，因此可根据各类工业厂房的用途选择不同的地坪涂装系统以适应其不同的环境需求。如1－5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、防静电、防腐蚀涂装等。

3.1耐磨型环氧地坪

具有较高的附着力和附载性，并兼具强韧耐磨、平整光洁及施工成本低廉等优点。这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能,承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。

# 3.2自流平地坪

具有流动性大、易于施工、速度快、省时、流平层厚度薄、地面平整度高、强度大等优点，可有效的解决传统地面材料抹灰所造成的平整度差、地面起砂等现象，还可以用在地面的修补和装修工程等，适用于工厂车间、仓库等地面涂装。

3.3防静电地坪

以100%固含量的特种环氧树脂为基料配制而成，能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生的事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂装，如油库、危险品仓库、计算机房、变电所等防爆、防静电场所。

3.4乙烯基酯重防腐地坪

乙烯基酯树脂耐化学性能优异，在100℃以下能抵抗绝大部分盐、酸、碱化学试剂的侵蚀。因此该地坪不仅具有耐磨型地坪的强度性能，还能耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用，特别适用于重防腐要求的作业面和工作场所，如加药间、排污池、含油污水处理池等作业环境；

3.5防滑型地坪

环氧地坪漆本身都具有防滑性能，防滑地坪漆里面添加亚力克石英砂，摩擦系数高，同时耐磨、耐压、耐冲击性较强，适用于各种有防滑要求的地面涂装，如油渍环境地面、上下坡道等场所。

3.6水性透气型环氧地坪

水性环保，能在潮湿地面施工，具有良好的透气、透水性能，能有效减轻地下潮气引起的漆面起泡、脱层现象。适用于地下室等潮湿环境及要求无溶剂污染的场所。

4、结束语

在油气田工业厂房建设中，对于已建工业厂房的地面维修改造，环氧地坪漆与传统的地面装饰材料相比具有一次成型、节能环保、施工简便周期短等优点，可以大幅度降低维

修成本，确保油田生产，具有广泛的应用前景。

参考文献

# 1.周盾白、周子鹄、贾德民.环氧地坪涂料的研究及应用进展[J]. 中国涂料. 2007(10)

# 2. 孙宇芳、周峰.机械工业厂房地坪的类型与选取原则.科技创新导报.2011:2-21

# 3. 张涛.环氧地坪材料的开发和应用技术研究.郑州大学.2006:10-16

作者简介：姜顺姬，女，1983年出生，2007年毕业于大庆石油学院土木工程专业，地面工程助理工程师，现从事土建设计工作。联系电话：0459-4590639  E-mail:jiangshunji7@163.com.cn。