# BB-1型稠油降粘剂性能评价与应用

王郑库1 曾春林2 胡振强3

（1.重庆科技学院 重庆 401331；2.中海石油（中国）有限公司北部湾涠洲作业公司，广东湛江 524057；3.中国石油吉林油田公司扶余采油厂，吉林松原 138000）

摘要：通过对多种表面活性剂进行单剂筛选，与助剂复配，通过正交实验获得降粘效果良好的降粘剂配方，制得BB-1型稠油降粘剂。研究表明：当BB-1降粘剂浓度达到0.3%时，降粘率达到95%，浓度继续增加降粘率增幅不大，推荐降粘剂使用浓度0.3%；体系中含水率在30%以上时，降粘效果较好，降粘率可达93.7%；温度30℃时，降粘率达98.2%，当温度继续升高时，降粘率略有下降。降粘剂BB-1和破乳剂BT-1具有很好的配伍性，处理后的稠油脱水量可大幅提高。现场应用使得产出原油的粘度显著下降，原油粘度由2300mPa·s下降到300mPa·s～590mPa·s。

关键词：稠油 降粘剂 含水率 温度  配伍性

稠油中重质组分含量高，密度大、粘度高，加上井筒附近温度降低，流动性差，不易开发。加热法、稠油改质降粘和掺稀油法存在能源消耗量大[1]、成本高、催化剂筛选困难等问题，化学药剂乳化降粘法具有工艺简单、投资少、见效快、用量小、能耗低、开发成本低等优点，在稠油开发中得到广泛应用[2]。通过对多种表面活性剂进行单剂筛选，然后与各类助剂复配，通过正交实验获得降粘效果良好的降粘剂配方，制得BB-1型稠油降粘剂，该降粘剂为淡黄色液体，pH值为7-10，密度1.02-1.12g/m3。

## 1 BB-1型降粘剂性能评价

### 1.1浓度与降粘关系

通过分析降粘剂不同加量下的降粘效果，确定降粘剂的最佳加量。在 50 ℃条件下测定未添加降粘剂的稠油粘度，取150ml的量筒5个，加入等量的稠油油样，恒温25分钟后测油样粘度，各量筒中分别加入浓度为0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%的乳化降粘剂，充分搅拌后测量在50 ℃条件下各量筒的稠油乳状液粘度，通过公式计算降粘剂的降粘率R（%），实验结果如表1所示，R越大,表明降粘效果越好。计算公式为[3]：

式中: R为降粘率，%；为稠油的粘度，mPa·s；为加入降粘剂后稠油的粘度，mPa·s。

表1 BB-1加入浓度与降粘关系表

| BB-1浓度(%) | （mPa·s） | R (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4825.1 | 0 |
| 0.1 | 439 | 91 |
| 0.2 | 266 | 94 |
| 0.3 | 238.8 | 95 |
| 0.4 | 179.7 | 96 |
| 0.5 | 73.2 | 98 |

实验结果表明：随着降粘剂BB-1浓度的增加，降粘率随之升高。当浓度达到0.3%时，降粘率达到95%，但当浓度继续增加时，降粘率增幅不大。经济合理的角度考虑，推荐降粘剂使用浓度0.3%。

### 1.2含水率与降粘关系

稠油开发实践表明：稠油含水量对降粘剂的降粘效果有较大的影响，含水量低到一定值时，降粘剂无法起到降粘的作用，原油粘度甚至可能会略微升高[4]。采用掺水的方式调节稠油和水体系，改变体系的含水率，加入质量浓度为0.3%的降粘剂BB-1，考察不同含水率稠油在50℃条件下的降粘情况。

表2 不同含水率对BB-1降粘效果的影响

| 含水率/% | （mPa·s） | R/% |
| --- | --- | --- |
| 10 | 4800 | 0 |
| 20 | 3521 | 26.6 |
| 30 | 300 | 93.7 |
| 40 | 81 | 98.3 |
| 50 | 33 | 99.3 |
| 60 | 22 | 99.5 |

实验结果表明：若体系中含水率太低，低于10%时，降粘剂不能降粘。当体系中含水率在30%以上时，降粘率可达93.7%，降粘效果较好。

### 1.3 温度对降粘的影响

为分析降粘剂在不同温度下的降粘效果，采用恒温水浴实现稠油在不同温度下降粘，分别在30℃、40℃、50℃、60℃温度下，测试其降粘率(表3)，以分析BB-1降粘剂在不同温度下的降粘效果。稠油综合含水率为30%， BB-1使用浓度为0.3%。

表3 温度对降粘剂BB-1降粘效果的影响

| 温度（℃） | (mPa·s) | (mPa·s) | R(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 16703 | 292.9 | 98.2 |
| 40 | 11840 | 232.7 | 98.0 |
| 50 | 4825 | 130.1 | 97.3 |
| 60 | 2996 | 94.6 | 96.8 |

实验结果表明：随着温度的升高，稠油粘度降低，加入降粘剂BB-1降粘后，稠油粘度进一步降低。温度30℃时，降粘率达98.2%，降粘率最高，当温度升高时，降粘剂所对应温度的降粘率略有下降。

### 1.4 BB-1与破乳剂BT-1的配伍性

在评价实验中使用的稠油为辽河油田稠油，在70℃下分别测试不经降粘处理的稠油、加入0.3%BB-1降粘剂的稠油、加入100mg/LBH-01破乳剂的稠油、经0.3%浓度BB-1降粘和100mg/lBH-1破乳处理的稠油的脱水量，以考察BB-1与油田破乳剂BH-01的配伍情况，实验结果如表4所示。

表4 BB-1与破乳剂BT-1的配伍性

| 油品 | 脱水量（ml） |
| --- | --- |
| 稠油 | 0.6 |
| 稠油加入0.3%BB-1 | 32 |
| 稠油加入100mg/LBT-1 | 37 |
| 稠油加入0.3%BB-1和100mg/LBT-1 | 47 |

实验结果表明：经降粘剂BB-1和破乳剂BT-1处理后的稠油脱水性能不但没有受到抑制，反而使得稠油的脱水性能更好，降粘剂BB-1和破乳剂BT-1具有很好的配伍性和协同性。

## 2现场应用

自2010年8~12月在东部某油田2-45井进行了化学吞吐降粘施工作业，施工期间反挤解堵液25m3、降粘剂溶液1410m3和105m3地热水作顶替液。从注入压力判断，当液体进入油层时，施工压力升高，最高可达14.2Mpa，表明近井地带油层受到污染。

在试验期间，对现场生产参数进行了监测，该井产出原油的粘度显著下降，原油粘度由2300mPa·s（空白脱气原油）下降到300mPa·s～590mPa·s，降粘效果显著（图1）。目前该井增产幅度是试验前的145%，且动液面测试数据显示地层供液充足，有效期仍在延续。

图1B01井实施降粘后井口粘度监测图

## 3 结论

（1）BB-1降粘剂浓度达到0.3%时，降粘率达到95%，浓度继续增加降粘率增幅不大，降粘剂使用浓度0.3%。

（2）体系中含水率在30%以上时，降粘效果较好，降粘率可达93.7%。温度30℃时，降粘率达98.2%，当温度继续升高时，降粘率略有下降。

（3）降粘剂BB-1和破乳剂BT-1具有很好的配伍性，处理后的稠油脱水量可大幅提高。

（4）现场应用使得产出原油的粘度显著下降，原油粘度由2300mPa·s下降到300mPa·s～590mPa·s。

## 参考文献

[1]李艳秋.原油乳化降粘剂对采出液脱水的影响[J].油气田地面工程,2009,28(5):45-46.

[2]张太亮,龚科,闵敏,等.高效油溶性稠油降粘剂CYJJ的性能评价[J].钻采工艺,2007,30(2)：115-116.

[3]黄有泉,尉小明,杭国敏,等.高稠原油水基降粘剂GCJN-01的研制[J].油气田地面工程,2002,21(5):18-19.

[4]王涛，王文明，刘吉武，等.孤岛稠油乳化降粘剂FH-02应用性能研究[J].油田化学,2005,22(3):227-229.