硕士生入学考试《高分子化学》考试大纲

课程名称：高分子化学

Ⅰ、考试总体要求

掌握高分子化学的基本概念以及各类常见聚合反应（如缩聚和逐步聚合、自由基聚合、自由基共聚合、离子聚合、配位聚合、开环聚合）的基本原理，并能够运用所学的高分子化学基本原理设计与合成出所需结构的聚合物。掌握聚合物之间的化学反应原理，能够选择较好的聚合方法并制定出适宜的工艺流程。对高分子合成领域中出现的问题，能够运用所学理论加以解决。

要求具有综合运用所学知识分析和解决实际问题的能力。

Ⅱ、考试方式

1、考试方法：笔试、闭卷，满分150分。

2、考试时间：180分钟。

Ⅲ、试卷结构

1、题型及分数比例

名词解释10%     填空题 20%     简答题 20%      计算题 50%

2、试题难易及分数比例

较易40%     中等难度50%      较难10%

Ⅳ、主要参考书

高分子化学 (第五版)。潘祖仁主编，化学工业出版社，2011.5。

Ⅴ、考试的内容及比例

考试的主要内容包括各类聚合反应的基本原理、常用聚合方法等相关内容。具体的考试内容有：

1、高分子化学的基本概念（2～5%）：

(1) 掌握高分子化学中的基本概念、常用聚合物的命名、聚合物的分子量。

(2) 理解大分子链结构及机械强度之间的关系。

(3) 了解高分子化学简史。

2、缩聚和逐步聚合（15～20%）：

(1) 掌握逐步聚合反应的特点以及涉及到的基本概念，如反应程度、官能度、官能团、等活性、凝胶点等，掌握线型缩聚反应中影响聚合度的主要因素及其控制聚合度的常用方法。

(2) 掌握常见缩聚物的单体及其相关反应方程式。

(3) 掌握体型缩聚反应中凝胶点的预测方法。

(4) 理解线型缩聚反应动力学和逐步聚合反应的主要实施方法。

(5) 了解平衡常数较小的单体聚合的实验方法和通过酸值和析出水量的测定，了解缩聚反应中反应程度、平均聚合度的变化。

3、自由基聚合（15～25%）：

(1) 掌握自由基聚合机理及其特征、引发剂的种类及其引发机理、自由基聚合反应速率及其影响因素、聚合度（分子量）及其影响因素。

(2) 理解引发剂、引发效率、单体的特性、稳态、自由基等活性理论、自动加速效应、动力学链长、链转移、阻聚和缓聚等基本概念。

(3) 了解光、热、辐射等引发作用及其速率常数的测定。

4、自由基共聚合（5～10%）：

(1) 掌握共聚物组成与单体组成之间的关系、竞聚率、二元共聚组成曲线，转化率与共聚物组成的关系，共聚物组成的控制方法。

(2) 理解Q-e概念、自由基的活性、单体的活性以及取代基对单体活性和自由基活性的影响。

(3) 了解多元共聚，共聚合速率以及共聚物组成序列分布。

5、聚合方法（5～10%）：

(1) 掌握各种聚合方法（如本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合）的优缺点。

(2) 理解各种聚合实施方法及组成配方。

(3) 掌握乳液聚合机理；熟悉悬浮聚合中分散剂、升温速率、搅拌速率等对悬浮聚合的影响。

6、离子聚合（10～15%）：

(1) 掌握离子型聚合的单体与引发剂的匹配关系、聚合机理、活性聚合及活性聚合物。

(2) 了解溶剂、温度及反离子等对聚合速率及分子量的影响。

(3) 了解异构化聚合等基本概念。

(4) 掌握合成预定分子量聚合物的配方计算。

7、配位聚合（5～10%）：

(1) 掌握聚合物的立构现象、等规度、定向聚合等概念及其Ziegler—Natta引发体系。

(2) 理解丙烯的配位阴离子聚合机理及其定向的原因。

(3) 了解二烯烃配位阴离子聚合。

8、开环聚合（5～10%）：

(1) 掌握开环聚合的相关概念以及环醚的离子开环聚合的机理及动力学特征。

(2) 理解羰基化合物、三氧六环的阳离子开环聚合以及己内酰胺的阴离子开环聚合。

(3) 了解聚硅氧烷、聚磷氮烯、聚氮化硫。

9、聚合物的化学反应（5～10%）：

(1) 掌握聚合物化学反应的特征；聚合物的基团反应以及接枝共聚、嵌段共聚、扩链、交联、降解与老化的相关概念。

(2) 理解聚合物的基团反应类型。

(3) 了解接枝共聚和嵌段共聚的相关途径。