- 选择题 （单选，每题3分，共45分）

- 异戊二烯1，4键接聚合形成顺式和反式两种构型的聚异戊二烯，它们称为

A 旋光异构体          B 几何异构体         C 间同异构体

- 高分子链柔性越好，其等效自由结合链的链段数目

A 越多                B 越少               C 不变

- 柔性高聚物在溶液中存在的分子链构象是

A 无规线团            B 螺旋形             C 锯齿形

- 单晶的适宜制备条件是

A 极稀溶液且从高聚物熔点以上缓慢降温析出

B 浓溶液析出

C 稀溶液加搅拌析出

- 测定线型高聚物内聚能密度的方法可用

A 测定蒸发热和升华热法      B 黏度法        C 溶胀法

- 结晶性高聚物在什么条件下结晶时得到的晶体较完整，晶粒尺寸较大，且熔点较高，熔限较窄。

A 略低于Tm              B 略高于Tm             C 在最大结晶速率

- 共聚物的Tg一般总是（   ）两均聚物的Tg。

A 高于              B 介于                  C 低于

- 测试时升（降）温速度变大，Tg将

A 变高              B 不变                  C 变低

- 关于交联橡胶以下哪条不正确

A 具有熵弹性   B 快速拉伸时吸热   C 形变很小时符合Hooke定律

- 高聚物发生滞后现象的原因是

A 高聚物的弹性太大  B 运动单元运动时受到内摩擦力的作用

C 高聚物的惰性大

- 对于橡胶，拉伸模量是剪切模量的（  ）倍

A 2                  B 3                     C 4

- 非结晶性高聚物的应力-应变曲线一般不存在以下哪个阶段？

A 屈服              B 细颈化                C 应变软化

- 已知[η] = KM -1，判断以下哪一条正确？

A           B                C

- 用GPC测定聚合物试样的相对分子质量分布时，从色谱柱最先分离出来的是

A 相对分子质量最小的

B 相对分子质量最大的

C 依据所用的溶剂不同，其相对分子质量大小的先后次序不同

- 对于Folry-Huggins 的高分子溶液似晶格模型，符合其假定的是

A             B                 C

- 填空题 （每空2分，共20分）

- 在平均相对分子质量相同的条件下，聚合物的Tf随多分散系数增大而         ，随多分散系数减小而          。

- 可以用时温等效原理研究聚合物的黏弹性，是因为高聚物的分子运动是一个

与             有关的              过程。

- 为克服分子间的作用力，把一摩尔液体或固体分子移到其分子间的引力范围之外所需要的能量，叫做物质的         。

- 聚合物的银纹与裂缝不同，银纹若得不到控制，可发展成为裂缝，若适当加压，         能回缩和消失。

- 非晶聚合物作为材料使用时，受到温度的限制，塑料的使用温度为            ，而橡胶的使用温度为              。

- 聚合物的结晶速率与温度有关，在温度较高时，结晶速率受        控制，在温度较低时，结晶速率受        控制，在中间温度时，结晶速率可达到最大。

- 名词解释：（每题5分，共25分）

- 挤出物胀大

- 链构象

- 蠕变

- 剪切变稀

- 增塑

四、计算题：（每题10分，共40分）

- 某一聚合物完全结晶时的密度为0.936 g/cm3，完全非晶态的密度为0.854 g/cm3，现知该聚合物的实际密度为0.900 g/cm3，试问其体积结晶度应为多少？

- 在20 oC将10-5 mol的聚甲基丙烯酸甲酯(= 105，ρ = 1.20 g/cm3)溶于179 g氯仿(ρ = 1.49 g/cm3)中，试计算溶液的混合熵、混合热和混合自由能(已知 = 0.377)。

- 采用渗透压法测得试样A和B的摩尔质量分别为4.20×105 g/mol和1.25×105 g/mol，试计算A、B两种试样等质量混合物的数均分子量和重均分子量。

- 在一次拉伸试验中，夹具间试样的有效尺寸为：长8cm，宽2.5cm，厚0.1cm。若试样的杨氏模量为2.0 GPa，问加载250N后，该试样拉伸多少？

五、 论述题 （每题10分，共20分）

1．试画出线型非晶态高聚物的温度-形变曲线并给出每个温度区间和转变区间的名称并给出相应解释。

2．试述结晶对高聚物力、光、热等方面性能的影响。