杭 州 师 范 大 学 2016 年招收攻读硕士研究生入学考试题 考试科目代码： 821 考试科目名称： 高分子物理

说明：考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负。

单项选择题（15×2=30分） 当一个聚合物稀溶液从θ温度上升10℃时，其第二维利系数A2： A小于1/2 B大于1/2 C大于零 D小于零 下列有关GPC的叙述中，错误的是： A GPC淋洗过程中，体积较小的分子较晚被淋洗出来； B GPC测量高分子分子量依据“体积排除”原理； C 基于流体力学体积等，可在GPC中进行普适校正； D GPC测量可以获得黏均分子量； 关于DSC的测量，下列说法错误的是： A DSC测量基于热效应进行； B 基于DSC曲线，可以获得结晶聚合物的结晶温度和晶体的熔融温度； C 基于DSC曲线，可以获得聚合物的玻璃化转变温度； D 基于DSC曲线，可以获得聚合物不同温度下的储能模量； 高分子链的柔顺性能够影响的参数有： A 玻璃化转变温度； B 黏流温度； C 聚合物流体的黏度； D 以上全部 在聚合物结晶的过程中，有体积（）的变化。 A膨胀 B收缩 C不变 D上述情况都有可能 下列方法可以提高聚合物的拉伸强度的是（）。 A 提高支化度； B 提高结晶度； C 加入增塑剂； D 橡胶共混； 橡胶弹性属于（）弹性 A 能弹性 B 熵弹性 C 能弹性与熵弹性兼而有之 D 以上都不是 用（）模型可以用来描述线性聚合物的应力松弛现象 A粘壶与弹簧串连的kelvin模型 B粘壶与弹簧串连的maxwell模型 C粘壶与弹簧并连的kelvin模型 D粘壶与弹簧并连的maxwell模型 根据时温等效原理，将曲线从低温移至高温，则曲线应在时间轴上（）移。 A 左 B 右 C上 D 下 某一结构对称的结晶聚合物，其玻璃化转变温度为120℃，熔点为210℃，热分解温度为310℃，则下列温度下可以结晶的是 A 170℃ B 115℃ C －25℃ D 230℃ 下列现象中（）属于动态粘弹性现象 A蠕变；B应力松弛；C滞后；D应力集中 关于高分子链的构型，下列说法错误的是 A 聚乙烯可能存在头头相接和头尾相接的顺序异构 B 由丁二烯聚合获得的产物可能存在顺反异构 C 聚乳酸中可能存在旋光异构； D 等规度是高聚物中含有全同立构和间同立构总的百分数 聚合物溶解在良溶剂中，“链段”与溶剂分子的相互作用能“链段”之间的相互作用能，使高分子链在溶液中舒展。 A远远小于； B等于； C远远大于； D无法判断 聚合物在外力或温度的作用下，经常会出现多重转变行为，这是由于下列哪个原因造成的 A 运动单元的多重性 B 分子量的多分散性 C分子链的不同构型 D 以上都不是 从聚合物的应力应变曲线中，我们无法获得下列哪个物理量？ A 屈服强度； B 断裂能； C 断裂伸长率 D 熔体粘度 辨析题，请说明下列概念之间的联系(相同点)与区别（3×10=30分） Θ溶液与理想溶液 构型与构象 脆性断裂与韧性断裂 简答题（4×10=40分） 什么是剪切变稀？发生剪切变稀的机理是什么？ 请列举三种测量高分子结晶度的方法 请比较下列几种高分子链的柔顺性，并简要说明理由 PE，PP， PVC， PAN 请简要说明挤出胀大现象及其原因 计算题（25分） 某聚合物蠕变时，其形变与时间的关系可以用下式表示， 其中，为恒定外力，E为聚合物的弹性模量。今测得对聚合物时间外力8秒时，其应变为极限应变的1/3，请据此计算聚合物的松弛时间。（12分） 已知聚丙烯的熔点为176℃，结构单元熔化热ΔHu=8.36kJ·mol-1，试计算平均聚合度分别为6、30、1000的情况下，由于端链效应引起的熔点下降为多大? （13分） 论述题（25分） 请谈谈你对高聚物玻璃化转变行为以及自由体积理论的认识（例如测量方法，转变机理以及影响因素等）