改性高水材料尺寸与形状效应研究

冯 波1,2，刘长武1,2*，谢 辉3，吴美苏1,2，蒋 源1,2

（1.四川大学 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室，四川 成都 610065 ；2.四川大学 水利水电学院，

四川 成都 6100653；3.四川电力设计咨询有限公司，四川 成都 610041）

摘要：高水材料广泛应用于地下采空区充填支护，其形状和尺寸对力学性质影响显著。为了研究不同形状和尺寸改性高水材料的力学性质，借助四川大学ETM力学试验系统，通过对不同尺寸和形状下的改性高水材料的破坏过程、抗压强度和变形特性等性质的测试，系统研究了改性高水材料的尺寸和形状效应。结果表明：改性高水材料是一种弹塑性材料，其变形破坏过程可以分为弹性阶段、屈服阶段、塑形阶段和破坏阶段四个过程；改性高水材料的尺寸仅影响其应力—应变曲线峰值强度，而形状对应力—应变曲线的峰值强度和形状均有较大影响；在一定范围内，随着材料尺寸的增加，圆柱体和立方体试件的抗压强度、弹性模量和变形模量均在一定范围内逐渐减小；在相同条件下，圆柱体试件的抗压强度、弹性模量大于立方体试件，变形模量小于立方体试件。

关键词：高水材料；力学性质；尺寸效应；形状效应

中图分类号： TU599                                      文献标识码：A

Experimental Study on the Size and the Shape on

High-water-content Material that Modified

FENG Bo1,2,LIU Changwu1,2*,Xie Hui3,WU Meisu1,2,JIANG Yuan1,2

( 1． State Key Lab． of Hydraulics and Mountain River Eng． ,Sichuan Univ． ,Chengdu 610065，China;

2.College of Hydraulic Eng.  ,Sichuan Univ.  ,Chengdu 610065,China;

3.Sichuan Electric Power Design and Consulting Lid. Liability Co. ,Chengdu 610064,China )

Abstract: High-water-content material widely serves as the filling materials, its size and shape has a distinct impact on the mechanical properties. In order to studying the mechanical properties of different shape and size,using the analytic equipment of ETM mechanics system in SCU, testing the nature of the destruction progress, compressive strength and deformation characteristic in different size and shape of high-water-content material doped the fly ash. The results indicated that high-water-content material is elastic-plastic material, the deformation and failure progress can be divided into 4 stages, respectively, plastic stage, shaping stage, yield stage and destruction stage; Size only affects the stress - strain curve of the peak strength, however, the shape has greater impact to the peak strength and shape. In the certain ranges, with the increase in size of the material, elastic modulus, deformation modulus gradually decreases within a certain range, the compressive strength of cylinder specimen is greater than cube specimen. Under the same conditions, the elastic modulus and compressive strength of cylindrical specimens is greater than cubic specimens, but deformation modulus is more smaller.

Key words: high-water-content material; mechanical properties; size effect; shape effect

高水速凝固结材料是由20世纪80年代研制成功的一种新型胶凝材料[1]。高水材料是由A、B两部分配水的单浆液组合而成的混合物，其中A部分是由铝土矿烧制并且复合超缓凝剂组成，B部分是

由石膏等材料与速凝剂复合而成，两种单浆液以体积比1：1的比例配合使用，单浆液混合后形成的混合液经一定时间后即可凝固并形成具有一定强度的充填体[2]。与传统的水泥和混凝土等材料相比，该材料具有凝结速度快、早期强度高和胶结性能好等特点，因此特别适合用作巷旁支护和胶结充填的材料[3]。

目前高水材料已成功运用于煤矿等采矿行业中，并且在其他行业中的应用也日趋增多，比如高水材料在石油工程、软土地基、注水堵漏和地质灾害防止等领域都取得了成功的运用[4-5]。为了得到一种既能改善其力学性质，又能降低成本的高水材料，已有许多学者对其进行掺杂改性。常钧[6]等人用含钡的废渣烧制成的水泥掺杂制成钡硫铝酸盐基的改性高水材料，通过实验发现其凝结速度比普通高水材料快近一倍；陈红令[7]等人发现掺杂适量的膨润土，有利于改善高水材料水化浆体的均匀性。

在实际工程中，如巷道充填工艺中[8]，开放式充填中需要用到各种尺寸的矩形状高水材料，而在混合式充填和分段隔离式充填中会用到各种尺寸的圆柱状高水材料。类似于工程岩体，尺寸和形状对其物理力学特性有较大的影响。然而目前国内外几乎没有针对改性高水材料形状和尺寸效应的研究，国内外对形状和尺寸效应的研究主要都集中在岩石和混凝土等材料上。汤大明[9]等人发现岩石单轴抗压强度的尺寸效应明显，随着试件尺寸的增大其抗压强度逐渐减小，且当试件的直径大于50cm以后，其抗压强度值保持不变，可视为岩体的抗压强度； Nevile[10]对强度在13MPa-48MPa范围内的混凝土，对尺寸不同的立方体试件进行抗压强度试验，试验结果发现小试件明显具有较高的抗压强度。因此研究形状和尺寸对高水材料物理力学特性的影响规律显得尤为重要。

借助ETM104B力学试验系统，对掺杂粉煤灰的改性高水材料不同形状和尺寸的试件进行力学试验，分析改性高水材料形状和尺寸对强度、变形特性的影响规律，这为高水材料在采空区充填提供了理论依据。

# 1 试验方案、设备及流程

1.1掺料的选择

粉煤灰对建筑材料有较好的改性性能。彭旭[11]等人研究发现，粉煤灰可以改善混凝土的施工性能，使其在在外力或自重作用下易成型，同时能使混凝土后期强度增长幅度加大。粉煤灰具有活性，在与石灰、水混合以后会凝结硬化成一种新材料，这种材料具有一定的强度。高水材料的B料中含有石灰，因此掺杂粉煤灰不仅使高水材料的凝结效果更好，而且能提高一定的强度。综上考虑，粉煤灰是一种造价低、易获得、改性性能好的理想掺杂剂。经过对掺杂含量为5%、10%、20%、30%的粉煤灰初步试验验证，当掺量为20%时凝结效果和强度相对较理想，所以选择掺杂20%的粉煤灰。试验所采用的粉煤灰各成分含量如表1所示：

表1 粉煤灰的成分及含量

Tab.1  Composition and content of fly ash

| 成 分 | 二氧化硅 | 氧化铝 | 氧化 铁 | 氧化 钙 | 氧化 镁 | 氧化 钠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | 58 | 30 | 4.3 | 1.5 | 2.8 | 3.2 |

1.2 试验方案设计

试验采用控制变量法，选用不同尺寸的圆柱体试件和立方体试件。研究尺寸效应时，以尺寸作为变量；研究形状效应时，以形状作为变量。试件的分组和编号如表2所示：

表2 试件的分组及编号

Tab.2  Number and classification of specimen

| 试件形状 | 试件编号 | 试件尺寸/mm | 数量/个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立方体 圆柱体 | LA(1-3) LB(1-3) LC(1-3) YA(1-3) YB(1-3) YC(1-3) | 70×70×70 100×100×100 150×150×150 φ50×100 φ100×200 φ150×300 | 3 3 3 3 3 3 |

注：表中L表示立方体试件，Y表示圆柱体试件，A、B、C表示试件尺寸由小到大，1、2、3表示同一组中的三个试件。

1.3试件的制作及养护

纯高水材料由A、A-A、B和B-B四种材料以1：0.1：1：0.04的比例配制而成，改性材料在纯高水材料的基础上掺杂含量为20%的粉煤灰，水灰比为5：1，所以试验中应保持4种原料的比例和水灰比不变。试验所需改性高水材料各组分的含量如表3所示：

表3 试件材料的配比

Tab.3  The ratio of component

| A料 /g | A-A料/g | B料/g | B-B料/g | 水 /g | 粉煤灰/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5140 | 514 | 5140 | 206 | 55000 | 2200 |

将制好的试件置于室内进行养护，初步养护24h，进行脱模处理，如图1。试件主要在水环境下养护，将试件放置在加满水的养护盆中，养护温度保持在17-23。C之间，养护7d后进行试验，如图2。

图1 试件脱模图

Fig.1  Specimen release

图2 试件养护

Fig.2 Conservation of specimens

1.5 加载方式

安装试件至试验机上，进行对中，使试件中心轴和夹具中心在同一直线上，以免产生偏心力，影响试验结果。整个加载过程为匀速加载，采用位移控制，加载速度控制为3mm/min，加载过程中若无特殊情况，不允许出现急停和冲击加载。当试件出现大变形破坏时（其变形率达15%以上），加载完毕。

# 2试验结果分析

2.1变形特性分析

2.1.1 试件变形破坏分析

高水凝结材料的应力—应变曲线反应了凝结体在压力作用下的变形特性，以试件YA1的应力—应变关系曲线为代表，如图3所示，可将结实体的变形破坏分为4个阶段：

当应力值从0.094MPa到0.323MPa时，即OA段，该段曲线近似直线，应力应变呈现出良好的线性关系，为弹性阶段。直线段斜率较大，随着应力的巨幅增加，应变增加量较小。该阶段内部分子在压力作用下越来越紧密，试件表面没有裂纹产生。

当应力值从0.323MPa上升到0.465MPa时，即AB阶段，曲线逐渐弯曲，且斜率越来越小，材料进入屈服阶段。该阶段内试件在荷载作用下，表面开始出现水珠，试件表面出现细微的裂缝。材料内部的钙矾石分子受到挤压作用排列更加密实，裂缝初步开展，自由水渗出。

当应力值由0.465MPa继续增加时，曲线斜率越来越小，几乎接近为0，应变持续迅速增长，应力变化较为缓慢，直至增加到最大值0.47MPa，材料进入塑性发展阶段，即BC段。该阶段内材料产生巨大变形，试件表面产生大量水珠并顺着试件表面汇集成小股水流，内部裂纹逐渐扩张，表面出现明显的裂纹，试件开始破坏。

当应力值达到峰值以后，材料内部结构完全破坏，应力值逐渐开始降低，应变持续增加，曲线呈下降趋势，即CD段。该阶段内试件裂纹急剧发展，裂纹贯穿整个试件，出水现象严重，试件中部出现隆起破碎，体积减小。但当应力值减小到一定值后，稳定在某数值保持不变，具有较大的和稳定的残余强度，这是高水材料的变形破坏与大多数岩石一个主要的区别。

图3 典型高水材料的应力—应变曲线

Fig.3  Typical high-water-content stress - strain curve

由典型改性高水材料的应力—应变曲线可以看出，高水材料是一种典型的弹—塑形材料。当材料单轴受压时，最开始产生弹性变形，当荷载继续增加，出现峰值荷载后，材料不会发生脆性破坏，并且具有较高的残余强度，这是高水材料能广泛应用于支护充填的一个重要因素。

2.1.2 形状和尺寸对应力-应变曲线的影响

对养护7d的所有结实体进行单轴压缩试验，得到应力—应变关系曲线。选取编号为LA1、LB1和LC2的立方体试件，编号为YA1、YB3和YC3的圆柱体试件来研究形状和尺寸对改性高水材料应力—应变曲线关系的影响。其应力—应变关系曲线如图4、图5所示。

图4不同尺寸立方体试件应力—应变关系图

Fig.4  The stress-strain curve of cubic specimen

图5不同尺寸圆柱体试件应力—应变关系图

Fig.5  The stress-strain curve of cylinder

specimen

从图4中可以看出，尺寸逐渐增大的三个试件LA2、LB1和LC3，曲线的最高点（峰值应力）逐渐降低，但应力—应变曲线的形状大致相同；从图5同样可以看出，尺寸不同的圆柱体试件YA2、YB3 和YC1其峰值强度逐渐降低，但具有相似形状的应力—应变曲线。对比图4和图5可以看出，曲线上立方体试件的破坏阶段相比圆柱体试件下降较为平缓，且试件的破坏形态存在较大差异，如图6、图7所示。从图中可以看出，立方体试件主要是挤压破坏，其破坏裂痕为水平方向；而圆柱体试件主要是剪切挤压破坏，其破坏裂痕呈X型。

图6 立方体试件破坏形态

Fig.6  Cube specimen failure modes

图7 圆柱体试件破坏形态

Fig.7  Cylinder specimen failure modes

2.2 抗压强度分析

将改性高水材料所有试件的抗压强度值整理如表4，并计算同一组别中三个试件的抗压强度平均值。

表4 改性高水材料抗压强度试验值

Tab.4  The compressive strength test material value of modified  high-water-content material

| 编 号 | 抗压强度 /MPa | 平均值 /MPa | 编 号 | 抗压强度 /MPa | 平均值 /MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA1 LA2 LA3 LB1 LB2 LB3 LC1 LC2 LC3 | 0.47 0.48 0.47 0.45 0.43 0.45 0.43 0.41 0.42 | 0.473 0.443 0.420 | YA1 YA2 YA3 YB1 YB2 YB3 YC1 YC2 YC3 | 0.48 0.44 0.48 0.42 0.38 0.40 0.29 0.34 0.30 | 0.467 0.400 0.310 |

2.2.1抗压强度的尺寸效应

结合表4中的数据，整理出改性高水材料抗压强度随着试件尺寸的变化关系如下图8所示：

图8 改性高水材料抗压强度与尺寸的关系

Fig.8  The relationship between compressive strength with size of modified high-water-content

由图8知，对于改性高水材料，不管是立方体试件，还是圆柱体试件，尺寸对材料的抗压强度的影响较为明显，随着尺寸的增加，抗压强度逐渐减小。并且从拟合曲线可以看出，当试件的尺寸增加到一定值后，其抗压强度将会不再继续减小，而是维持在某一定值。

2.2.2抗压强度的形状效应

李学军[12]等人提出立方体试件的强度与直径等于立方体边长、高径比为2的圆柱体试件强度的换算关系为式（1）所示：

（1）

式中：为圆柱体换算成立方体后的抗压强度，MPa；为圆柱体的抗压强度，MPa。

将试验中尺寸为φ100mm×200mm、φ150×300的圆柱体试件的抗压强度分别换算成边长为100mm和150mm的立方体试件的抗压强度，与实际边长100mm和150mm的立方体试件进行对比，以抗压强度为纵坐标轴，多边形柱体试件横截面边数N为横坐标轴（假定圆柱体试件横截面边数为1）， 如图9所示：

图9 抗压强度与横截面边数N的关系

Fig.9  The relationship between compressive strength and a cross-section of the numbers of edges

从图9可以看出，对于改性高水材料，试件的形状对其抗压强度值的影响较为明显，在一定条件下，圆柱体试件抗压强度大于立方体试件。

2. 3 变形常数的分析

材料的变形特性常用弹性模量E和变形模量等参数来表示，在线弹性材料中，变形模量等于弹性模量。在弹塑性材料中，当材料屈服后，变形模量不是常数，它与荷载的大小或范围有关[13]。高水材料是一种典型的弹塑性材料，其弹性模量和变形模量数值是不同的。

弹性模量E的定义为加载曲线直线段的斜率，表达式如式（2）：

（2）

式中：为弹性阶段起点的应力值，MPa；

为弹性阶段中点的应力值，MPa；

为弹性阶段起点的应变值；

为弹性阶段中点的应变值。

改性高水材料弹性模量与尺寸的关系如图10所示：

图10 弹性模量与尺寸的关系

Fig.10  The relation between elastic modulus and dimensions

由图10可以看出材料的尺寸对弹性模量有较大影响。对于圆柱体试件和立方体试件，随着试件尺寸的增加，弹性模量值逐渐减小；且在相同条件下，圆柱体试件的弹性模量大于立方体试件。并且可以看出：试件尺寸较小时（小于100mm），尺寸增加25%，弹性模量降低近50%；当试件尺寸较大时（大于100mm），弹性模量随尺寸的变化率明显降低。

变形模量的定义为应力与总的应变之比，表达式如式（3）：

（3）

式中：为正应力，MPa；为弹性变形量；为塑形变形量。

这里取试件的变形率达到10%时的变形量为总变形量，则改性高水材料变形模量随尺寸的变化关系如图11所示：

图11 变形模量与尺寸的关系

Fig.11  The relation between deformation modulus and dimensions

从图11中可以看出，改性高水材料变形模量随着试件尺寸的增加而减小，当试件尺寸较小时（小于100mm），随尺寸的增加，变形模量的变化相比弹性模量较缓，尺寸增加25%，变形模量约降低10%。从图中可以明显看出，圆柱体试件变形模量比相同条件下立方体试件小，表明圆柱体试件达到峰值强度后，其变形增加速度大于立方体试件。

# 3   结论

借助ETM力学试验系统，研究尺寸和形状对改性高水材料物理力学性质的影响，结果表明：

1） 高水材料是一种弹塑性材料，其变形破坏过程可以分为弹性阶段、屈服阶段、塑形阶段和破坏阶段，破坏时竖向变形量较大，出水现象明显，且破坏后有一定的残余强度，这些特性使它在采空区充填方面有很好的应用前景。

2）尺寸仅影响改性高水材料应力—应变曲线的峰值强度，但形状对曲线峰值强度、破坏阶段和试件的破坏形态影响较大，立方体试件应力—应变曲线的破坏阶段比圆柱体缓。

3）相同条件下，随着试件尺寸的增大，改性高水材料的抗压强度逐渐减小；形状对其抗压强度有明显的影响，圆柱体试件抗压大于立方体试件。

4）随着试件尺寸的增大，弹性模量E和变形模量都逐渐减小。试件尺寸较小时（小于100mm），尺寸增加25%，弹性模量降低约50%，变形模量约降低10%；尺寸较大时（大于100mm），变化率减小。

5）在一定条件下，圆柱体试件弹性模量E大于立方体试件，但变形模量E0小于立方体试件。在实际工程中，应充分考虑高水材料的尺寸和形状对工程的影响。

参考文献

[1] Jiang Yuan, Liu Changwu, Xie Hui, et al.Test and Analysis of Main Physical and Mechanical Parameters of Modified High-water Concretion[J].Journal of Sichuan University(Eng-

ineering Science Edition) 2015,S1:65-69.[蒋源,刘长武,谢辉，等. 掺杂改性高水充填体主要物理力学参数测试分析[J]. 四川大学学报(工程科学版),2015,S1:65-69.]

[2] Jia Kaijun, Feng Guangming. Backfill Mining Technology with Ultra High Water Material in Coal Mine and Outlook[J]. Coal Science and Technology, 2012,11:6-9.[贾凯军,冯光明. 煤矿超高水材料充填开采技术及其展望[J]. 煤炭科学技术,2012,11:6-9.]

[3] Hu Hua,Cui Mingyi. Characteristics of High Water Content Hardening Body and Analysis on the Mechanical Mechanism of Fill Body[J]. Mining Research and Developmen. 2001,05:23-25.[胡华,崔明义. 高水材料硬化体特性及其充填体力学作用机理分析[J]. 矿业研究与开发,2001,05:23-25.]

[4] Sun Chundong, Feng Guangming. Technology of retaining roadway along gob by stowing with h- igh-water-content material[J]. Cocal Mining Tech- nology, 2010,01:58-61. [孙春东,冯光明. 新型高水材料巷旁充填沿空留巷技术[J]. 煤矿开  采,2010,01:58-61.]

[5] Hou Lintao, Tang Junwu, Jiang Kaihui,et al.Basic characteristics of superabsorbent polymers and its application in port engineering[J] Port and Water

Way Engineering, 2007,05: 54－56．[侯林涛,唐军务,蒋凯辉,王立军. 高水材料的基本特性及其在港口工程中的应用[J]. 水运工程,2007,05:54-56.]

[6] 常钧. High Water Content Material Based on Ba-Bearing

Sulphoaluminate Cement[J]. Journal of Wuhan University

of Technology-Materials Science, 2005,03:88-90.

[7] Chen Hongling,Wang Yuping.Modification of clay material for high-water-material based on sulphoa-

luminate cetment[J].Sichuan Building Science，2010,02:240-243.[陈洪令,王玉平. 粘土矿物对硫铝酸盐基高水材料的改性[J]. 四川建筑科学研究,2010,02:240-243.]

[8] Feng Guangming, Jia Kaijun,Shang Baoyu. Backfill mining technology with ultra high water material in coal mine and outlook［J］.Coal Science and Technology, 2015,01:5-9.[冯光明,贾凯军,尚宝玉. 超高水充填材料在采矿工程中的应用与展望[J]. 煤炭科学技术,2015,01:5-9.]

[9] Tang Daming,Yang Shoucheng. Size effect of rock uniaxial compressive strength[J].Sichuan Hydroel-

ectric , 2011,S1:119-122.[汤大明,杨寿成. 岩石单轴抗压强度的尺寸效应研究[J]. 四川水力发电,2011,S1:119-122.]

[10] Neville A M.The influence of size of concrete test cubes on mean strength and standard deviation. Magazine of Concrete Research,1956,8:41-45

[11] Peng Xu. Study on High Volume Fly Ash Concrete[D].Chongqin University,2005,3-8.[彭旭. 大掺量粉煤灰混凝土性能研究[D].重庆大学,2005.3-8 ]

[12] Li Xuejun,.Ma Shaojun,Jia Xiangju. Discussion on the cylinder and sprayed concrete cube strength conversion factor[J].Northwest Water Resources and Water Engineering,1996,01:77-79

[李学军,马少军,贾相军.对喷砼圆柱体与立方体试件强度换算系数的探讨[J]. 西北水资源与水工程,1996,01:77-79.]

[13] 徐志英.岩石力学[M].3版.北京：中国水利水电出版社，2007：68-69.

# Footnotes

收稿日期：2016-12-18

基金项目：国家“973”重点基础研究发展计划资助项目（2010CB226802）；国家自然科学基金煤炭联合基金重点项目（51134018）

作者简介：冯  波（1994-），男，硕士研究生.研究方向：矿山岩石力学与地下工程.Email:18328584268@163.com

*通讯联系人 Email:xxssd@263.net