天津工业大学硕士研究生入学考试业务课考试大纲

课程编号：802                                        课程名称：高分子化学及物理

一、考试的总体要求

高分子化学及物理考试科目是为招收材料学类硕士研究生而实施的选拔性考试。旨在选拔具有扎实的高分子化学、高分子物理的理论知识的高素质人才。要求考生能系统掌握高分子化学以及高分子物理的基本理论知识，具有运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试的内容及比例

1.《高分子化学》，分值占50%。

第一章  绪论    掌握高分子的基本概念，聚合物分类和命名，聚合反应分类。5%。

第二章  逐步聚合   掌握逐步聚合类型、单体结构与线形缩聚、体形缩聚的关系；线形缩聚反应的机理、副反应；官能团等活性概念及线形缩聚动力学；反应程度、平衡常数、基团数比对线形缩聚物合度的影响与计算；体型缩聚的特点，单体的官能团与平均官能度的计算、采用Carothers与Flory统计法计算凝胶点；缩聚实施方法及典型产品；重要缩聚物和逐步聚合物。 15%。

第三章  自由基聚合   掌握烯类单体对聚合机理的选择性；自由基聚合机理以及链引发、链增长、链终止、链转移基元反应；自由基聚合机理特征；引发过程及引发剂、半衰期、引发效率、引发剂选用原则；自由基聚合动力学、动力学速率方程的推导及其成立条件；自动加速现象；动力学链长；无、有链转移条件下平均聚合度的计算；反应温度对聚合速率与聚合度的影响自由基寿命定义；阻聚及缓聚。15%

第四章  共聚合反应    掌握研究共聚反应的意义，共聚物类型及命名；瞬间共聚物组成微分方程的推导及表达式，竞聚率与共聚物组成的关系式，交替共聚、理想共聚、非理想共聚行为组成曲线的绘制；控制共聚物组成的方法；单体活性与自由基活性，取代基对两者的影响；Q-e概念。5%

第五章  聚合反应的实施方法   掌握自由基本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合、乳液聚合的优缺点及其典型聚合物。5%

第六章  离子聚合    掌握阴离子聚合的单体、引发剂，活性阴离子聚合机理特征、反应动力学、平均聚合度的计算、重要应用。阳离子聚合单体、引发剂、反应机理特征。5%。

2.《高分子物理》，分值占50%。

- 高分子链的结构   掌握近程结构和远程结构。结构单元的化学组成、分子构造；高分子的构型、构象；共聚物的序列结构、链段的概念，高分子链的柔性及影响因素、表征参数；自由连接链、自由旋转链、等效自由连接链的定义；无规线团的概念。5%

- 高分子的聚集态结构    掌握内聚能密度概念；晶态聚合物形成条件；聚合物结晶形态、影响因素、研究方法；聚合物晶态结构模型；结晶度概念及测定方法；非晶态聚合物结构模型（Yeh两相球粒模型和Flory无规线团模型）；液晶高分子概念及表征方法；聚合物取向现象、取向机理、取向度表征和应用；高分子合金概念、制备方法及应用。5%

- 高分子溶液     掌握聚合物溶解过程的特点；溶剂对聚合物溶解能力的判定；溶解度参数的概念和测定；Flory-Huggins晶格模型理论的基本假设；Huggins参数和第二维力系数（A2）的物理意义及两者之间的关系；(溶液的含义、(条件、(温度、(溶剂；渗透压的概念；高分子浓溶液及其聚合物增塑和溶液纺丝中的应用。5%

- 聚合物的转变与松弛     掌握聚合物分子运动的特点；晶态、非晶态、交联聚合物的模量（或形变）-温度曲线，粘弹行为的五个区域；玻璃化转变现象、自由体积理论；玻璃化温度的测定方法和影响因素； 聚合物分子结构和结晶能力的关系；结晶聚合物熔融过程的特点（存在熔限），熔点及影响因素。10%

- 橡胶弹性  掌握橡胶弹性的特点；通过热力学方程分析掌握橡胶弹性的本质；橡胶状态方程及一般修正；橡胶和热塑性弹性体结构与性能关系。3%

- 聚合物的粘弹性   掌握聚合物的力学松弛现象（包括蠕变、应力松弛、滞后、力学损耗）的概念，蠕变、应力松弛曲线的绘制；储能模量、损耗模量、损耗角正切的概念、表达式及相互关系；弹性的力学模型理论（Maxwell 模型、Kelvin模型和多元件模型）及模拟的聚合物种类；Boltzmann叠加原理；时温等效原理（WLF方程）及实际意义。7%

- 聚合物的屈服和断裂   掌握聚合物应力-应变曲线，及其与分子运动之间关系、从该曲线获得的重要信息，以及各种因素的影响；屈服现象、银纹、剪切带概念；脆性断裂和韧性断裂；聚合物强度、影响因素、增强方法与机理；聚合物韧性（耐冲击性）、影响因素、增韧方法与机理。10%

- 聚合物的流变性  掌握聚合物熔体流动行为的特点；非牛顿流体的概念、种类；聚合物粘性流动曲线、表观粘度；影响高聚物熔体剪切粘度的因素；典型弹性效应和产生原因；拉伸流动与拉伸粘度的概念。 5%

三、考试的题型及比例

1.概念及名词解释10%

2.填空题 20%

3.简答题 30%

4.选择题 10%

5.计算题20%

6.综合题 10%

四、考试形式及时间

高分子化学与物理考试形式为笔试。考试时间为3小时。

五、主要参考书目

1.潘祖仁主编，《高分子化学》，化学工业出版社（第五版），2011；

2.金日光、华幼卿主编，《高分子物理》，化学工业出版社（第四版）2013。