2016年硕士研究生入学考试专业课考试大纲

| 考试科目代码：820 | 考试科目名称：无机材料物理化学 |
| --- | --- |
| 一、考试要求 |
| 无机材料物理化学研究生入学考试是为所招收与无机非金属材料有关专业硕士研究生而实施的具有选拔功能的水平考试。它的主要目的是测试学生对无机材料物理化学各项内容的掌握程度。要求学生对无机材料物理化学内容有比较系统和全面的了解，掌握无机材料物理化学的基本概念和基本理论；并能够运用有关基本原理去掌握无机材料物理化学中相变和熔体的基本知识，掌握各种无机材料的结构、性质。 同时需具有对一般无机材料问题进行理论分析和计算的能力。 |
| 二、考试内容 |
| 结晶化学基本原理 等径球体最紧密堆积原理、配位多面体及配位数、临界半径比。 离子半径、离子极化和电负性。 晶体结构与晶体结构缺陷 晶体概念，空间点阵的概念，空间群的概念，晶体结构的表述方法、氯化钠、萤石和钙钛矿结构的描述。 硅酸盐晶体结构的分类、高岭石和蒙脱石层状结构及石英架状结构 热缺陷及缺陷平衡浓度、缺陷反应式、固溶体 晶向指数和晶面指数的表示方法、孤岛状、组群状、链状结构等硅酸盐晶体结构、非化学计量化合物。 熔体和玻璃体 硅酸盐熔体结构、熔体的性质 ——粘度与表面张力。 玻璃的通性、玻璃的形成规律（热力学、动力学及结晶化学条件）。 玻璃的结构理论（微晶子学说及无规则网络学说）。 硅酸盐玻璃的典型成分、性能与结构的关系。 表面与界面 固体表面质点的松弛与重排。 弯曲表面效应、界面行为 —— 润湿。 粘土—水系统胶体化学性质：离子交换、Zeta-电位、可塑性及流动性。 固体表面力场、表面质点的键不饱和性、晶界 相平衡 独立组份数、多晶转变、平衡与非平衡状态、 杠杆规则、三角形规则、位置规则、连线规则、切线规则、射线规则、 一致熔融与不一致熔融化合物、分三角形化规则、二元及三元系统的典型相图分析。 杠杆定律在相图中的灵活应用 扩散与固相反应 扩散与固相反应的概念、菲克第一、第二定律、杨德尔方程。 扩散机构、扩散系数、金斯特林格方程、影响扩散和固相反应的因素。 相变 相变的分类、液—固相变的推动力、成核速率与晶体生长速度、总结晶速度。 影响相变的因素 烧结 烧结的定义、烧结的推动力、 固相烧结和有液相参与的烧结过程中的传质、 烧结过程中晶体的正常长大及其本质、 二次再结晶的定义及其害处。 |
| 三、题型结构 |
| 1、选择题（共20小题，每小题1分，共20分）； 2、概念题（共10小题，每小题3分，共30分）； 3、简述题（共6小题，前4小题每小题6分，后2小题每小题8分，共40分）； 4、计算题（共5小题，每小题6分，共30分）； 5、综合分析题（共1小题，共30分） |
| 四、参考书目 |
| 1.《无机材料科学基础》，陆佩文，武汉理工大学出版社，2003年12月，第1版。 |