昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：866                考试科目名称 ：机械工程材料

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题(共30分，每空1分） 配位数与晶体结构或晶胞类型有关，且决定原子堆积的紧密程度，体心立方晶系中原子配位数为 ，面心立方晶系中原子配位数为 。 三种常见金属晶体结构为 、 和 。 晶体缺陷按几何形态分为三类： 、 和 。 按溶质原子在溶剂晶格中所占位置的不同，可将固溶体分为 和 两类。 典型的铸锭组织一般可分为三层不同的晶区： 、 和 。 金属材料在外力作用下变形过程的三个阶段为： 、 和 。 根据断裂前后材料宏观塑性变形的程度，可分为 和 。 直径为10mm的钢球在1000kgf的载荷下保持30s时测得硬度值为200，该硬度值表示为 。 根据铸铁中石墨存在的形态不同，可将铸铁分为 、 、 和 。 根据钢中所含有害杂质S、P元素的多少来分类，可分为： 、 和 。 碳含量为wc0.56%-0.64%，硅含量为wsi1.5%-2.0%，锰含量为wMn0.6%-0.9%的硅锰钢的牌号可表示为 。 退火过程中，随着加热温度的提高，变形金属将依次发生 、 和 三个阶段的变化。 名词解释（共16分，每小题4分） 组元和相； 2.热加工和冷加工； 3.淬火和回火； 4.钢的淬透性和淬硬性 简答题（共70分） 固溶强化、加工硬化和弥散强化的强化原理是什么？（6分） 可锻铸铁可以锻造吗？可锻铸铁如何生产？（6分） 退火与正火的选用原则是什么？（8分） 影响铸铁中石墨化的因素有哪些？如何影响？（8分） 什么叫蠕变？反映材料蠕变性能的指标有哪些？（9分） 金属结晶的基本规律是什么?工业生产中采用哪些措施细化晶粒？（9分） 钢中常常存在哪些杂质元素？这些杂质元素对钢有何影响？（10分） 塑性变形对金属的组织与性能有何影响？（14分） 论述题、作图题（共34分） 请叙述共析钢加热时奥氏体的形成过程。分析影响奥氏体化的因素。（16分） 请画出Fe-Fe3C相图，并用组织组成物标注相图各区。（共18分）