绍兴文理学院2019年硕士研究生入学考试初试试题（A卷）

报考专业：   高分子化学与物理    考试科目：    高分子物理

科目代码：         822

注意事项：本试题的答案必须写在规定的答题纸上，写在试题上不给分。

一．单选题（共20分，每题2分） 1．下列高分子中，属于热固性树脂的是 （1） A．聚乙烯醇 B. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 C. 环氧树脂 D. 聚四氟乙烯 2．下列哪一种聚合物有明显的分子间氢键 （2） A．聚苯乙烯 B．聚氯乙烯C．聚乙烯醇 D．聚异戊二烯 3．两种A、B单体共聚，得到的共聚物序列结构为-AAAA-BBBB-，属于 （3） A．嵌段共聚 B.无规共聚 C. 接枝共聚 D. 交替共聚 4．对于聚丙烯，聚氯乙烯，聚丙烯腈，柔顺性由高到低排列，正确的是 （4） A. 聚丙烯>聚丙烯腈>聚氯乙烯， B. 聚丙烯>聚氯乙烯>聚丙烯腈 C. 聚氯乙烯>聚丙烯>聚丙烯腈 D. 聚丙烯腈>聚丙烯>聚氯乙烯 5．下列可以用来测定某种高分子结晶度的仪器是 （5） A. 凝胶色谱 B. X射线衍射仪 C. 差示量热扫描仪 D. 万能电子拉力机 6．渗透压法测高分子分子量，得到的是 （6） A. 数均分子量 B. 重均分子量 C. Z均分子量 D. 粘均分子量 7．聚合物滞后现象发生的原因是 （7） A. 运动时受到内摩擦力的作用 B. 高聚物的惰性很大 C. 高聚物的弹性太大 D. 高聚物的粘性太大 8．塑料的使用温度范围是 （8） A. Tg~Tf之间 B. Tf以上 C. Tg以上 D. Tg以下 9．粘弹性表现最明显的温度是 （9） A. <Tg B. Tg附近 C. Tg到Tf之间 D. Tf附近 10．下列聚合物只能溶胀不能溶解的是 （10） A. 硫化天然橡胶 B. 聚丙烯纤维 C. 聚苯乙烯塑料 D. 聚氯乙烯树脂

二．是非题，正确的打√，错误的打×。（共20分，每题2分） 1．棉、麻、丝、木材、聚乙烯等都是天然高分子化合物。 （11） 2．同一高聚物，在不同温度下测得的断裂强度不同。 （12） 3．结晶性高分子实际上很难实现100%的结晶，存在晶区与非晶区。 （13） 4．高分子有明确的沸点和熔点，可成为固相、液相和气相。 （14） 5．一般的纤维纺丝工艺包括熔融纺丝和溶液纺丝。 （15） 6．聚氯乙烯保鲜膜的食品安全性一般高于聚乙烯保鲜膜。 （16） 7．对于非极性高聚物，溶剂的溶度参数δ1与高聚物的δ2越接近，则溶剂越优良。 （17） 8．天然橡胶一般需经硫化后才能有较好的强度与性能。 （18） 9．聚碳酸酯是一种光学透明性较好的工程塑料。 （19） 10．大多数聚合物熔体在任何条件下都是假塑性的，不符合牛顿定律。 （20） 三．问答题 （共100分） 1．高分子按照其用途分类，可以分为哪六类，并做简要说明？（12分） 2．如何用简单的物理方法鉴别线型、支化和交联的同种聚合物？（6分） 3．聚乙烯醇溶于水，纤维素与聚乙烯醇的极性相似，则纤维素是否溶于水？（2分）为什么？（2分） 4．高分子的热运动包括哪四种类型？（12分） 5．试举生活中实例说明，什么是蠕变？（4分）蠕变现象对高分子材料的使用有哪些利弊？（4分） 6．在高分子材料中，请你画出一般属于“硬而脆型材料”、“硬而韧型材料”、“软而弱型材料”三种类型的高分子材料的应力-应变曲线图？（15分） 7．低密度聚乙烯（LDPE、又称高压聚乙烯）、高密度聚乙烯（HDPE、又称低压聚乙烯）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）和交联聚乙烯在结构和性能上有什么不同？（8分） 8．影响高分子材料玻璃化转变温度的内在因素有哪些？（5分）如何影响？（10分） 9．在选择高分子材料的时候，玻璃化转变温度Tg有什么参考价值？（3分）使用玻璃化温度数据时应注意什么？（3分） 10．画出典型线型非晶态聚合物的形变-温度曲线？（4分）试述各区域和转折点温度的物理意义？（10分）。 四．计算题（共10分） 用醇酸缩聚法制得的聚酯，每个大分子链中有一个可分析的羧基，现滴定1.5g聚酯用去0.1×10-3mol·cm-3的氢氧化钠溶液0.75cm-3，试求聚酯的数均相对分子质量？（10分）