绍兴文理学院2019年硕士研究生入学考试初试试题（A卷）

报考专业：  纺织化学与染整工程  考试科目：  染整工艺原理（1）

科目代码：         882

注意事项：本试题的答案必须写在规定的答题纸上，写在试题上不给分。

一、请设计合理的过氧化氢连续汽蒸漂白工艺（包括工艺处方、工艺流程、工艺条件）。在双氧水漂白液中加入稳定剂的作用是什么?（15分） 二、说明丝光原理和丝光后棉的性能变化。（15分） 三、分析织物折皱变形的原因，并叙述氨基树脂防皱整理的机理及工艺流程?防皱整理后织物的性能有哪些变化，存在什么问题?（20分） 四、写出皂碱脱胶法的工艺流程，并说明每一过程的作用。丝织物皂碱脱胶后如水洗不净会产生那些问题?（20分） 五、试述涤纶碱减量处理的目的和机理，说明碱在涤纶碱减量中所起的作用，经碱减量处理后的涤纶结构和性能发生了哪些变化?（20分） 六、退浆后棉织物上还残存哪些杂质?它们对织物的性能及染整加工有何影响?试设计一个连续式煮练工艺（包括工艺处方、工艺流程及工艺条件）（20分） 七、防污及易去污整理应同时具备哪些条件?为什么亲水型含氟嵌段共聚物既有较好的防污性能又有较好的易去污性能?（20分） 八、何谓热轧堆和冷轧堆工艺?写出冷轧堆工艺基本工艺处方和流程，并阐明其优点和不足之处。（20分）