昆明理工大学2019年博士研究生招生考试试题

考试科目代码：2029            考试科目名称 ：材料加工原理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（每题3分，共15分） 1. 异质形核；2. 晶内偏析；3. 加工硬化；4. 动态回复；5. 焊接热影响区 二、简述题（70分） 1. 简述液态金属充型能力与流动性的联系和区别？分析影响液态金属充型能力的因素？（12分） 2. 简述金属凝固时热裂纹的形成机理及防止热裂纹产生的措施。（12分） 3. 根据斯托克斯公式，论述液态金属中球形杂质上浮速度的影响因素；并根据下述条件，钢液温度为1500℃，粘度(=0.005N.s/m2，密度(L=7400kg/m3，假设MnO夹杂为球形，密度(MnO =5300kg/m3，半径r=0.08mm，计算夹杂物在钢液中的上浮速度。（10分） 4. 什么是金属的塑性？常见的塑性指标有哪些？简述变形温度对金属塑性的影响规律并揭示原因。（12分） 5. 什么是金属材料的屈服准则？描述理想塑性材料的两个常用屈服准则及其物理意义和二者之间的区别？（12分） 6. 简述焊接热影响区性能有哪些？如何提高焊接热影响区的韧性？焊接热影响区韧化的途径有哪些？（12分） 三、论述题（15分，从2题中任选1题） 1. 轻量化是制造业和材料加工的重要发展方向，特别是在交通运输、航空航天等领域，试论述材料加工制造中零部件轻量化的目的、意义和实现途径。 2. 依据您的研究背景和拟从事的研究方向，简述您对先进材料加工技术的理解，并介绍你对拟从事研究的国内外最新研究现状和应用情况。