浙江农林大学研究生院硕士研究生入学考试

《木材学》考试大纲

- 考 试 性 质

《木材学》主要研究木材的构造与识别，木材的物理性质、化学性质及力学性质，木材的缺陷、木材的环境学特性及新型木材，以及竹材的性质及加工利用。是木材学科与工程专业的专业基础课。是报考木材科学与技术学科的研究生入学考试的科目之一。为了帮助考生明确复习范围和报考的有关要求，特制定本考试大纲。

- 考试的基本要求

要求考生全面系统地掌握木材学的基本概念、理论和主要研究方法，熟悉木材学基础知识在专业领域中的应用，了解主要发展趋势和前沿领域，要求具有能够运用理论和方法去分析和解决实际问题。

- 考试方法和考试时间

本试卷采用闭卷笔试形式，试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

- 考试内容和考试要求

（一）木材的细胞及构造特征

考试内容

1. 木质资源的特点及木材的形成

2.木材的宏观构造

3.木材细胞

4.木材显微构造

5.木材缺陷

考试要求

1.了解树木分类基础知识，树木高生长和直径生长，树干组成。掌握木质资源的优缺点、木材的命名、木材的形成过程，幼龄材的形成机理及性质。

2.掌握木材三切面，心边材、生长轮，早晚材，管孔，胞间道、轴向薄壁组织、

木射线等基本概念，了解木材辅助特征，材表特征等。

3.了解木材细胞的生成，掌握木材细胞壁中纤维素的各级纤丝单元，壁层结构，细胞壁上的特征，并能够分析细胞壁的结构对木材性质的影响。

4.掌握木材细胞和组织的种类、形态、特征等，针、阔叶材显微构造的比较。

5.掌握木材缺陷主要分类，节子、应力木、裂纹、变色、腐朽等缺陷的基础知识及其对材性的影响。

（二）木材的化学性质

考试内容

木材主要的化学成分，纤维素、半纤维素、木质素和抽提物。

考试要求

掌握纤维素、半纤维素、木质素的结构特点，主要性质及在细胞壁中的分布，了解抽提物及其PH值对木材加工性能的影响。

（三）木材的物理性质

考试内容

1.木材的密度和水分

2.木材的热学性质

3.木材的电学性质

考试要求

1.掌握木材密度种类、木材中水分的存在形式及对木材材性的影响、木材的吸湿性，木材产生干缩湿胀的原因及对木材加工利用的影响。

2.掌握木材导热系数的概念及影响木材导热的因素。

3.掌握木材中的介电性、压电效应等。

（四）木材的力学性质

考试内容

1.木材力学特性

2.木材的主要力学性能指标

考试要求

1.掌握木材的力学性质的基本概念，木材正交对称性、各向异性性及弹、塑性基础知识。可以分析木材的粘弹性特性。

2.掌握 木材主要力学性质指标及其计算、相互关系、影响因力学性质的主要因素，容许应力的概念。

（五）竹材的构造及特性

考试内容

1.竹材的构造

2.竹材的特性及利用

考试要求

1.掌握居间分生组织、维管束等概念，竹壁解剖构造的三大组成系统，竹材地下茎的类型。

2.掌握竹材与木材在构造和材性上的不同，了解我国竹材的主要利用及发展现状。

- 主要参考书目

1.刘一星、赵广杰主编《木材学》，中国林业出版社出版  2012.12

2. 李坚主编，《木材科学》，科学出版社，2014年