# 2020年全国硕士研究生入学考试《材料科学基础》考试大纲

一、试卷满分及考试时间

满分为150分，考试时间为180分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷题型结构

1.填空题15题，每题2分，共30分

2.选择题10题，每题2分，共20分

3.名词解释5题，每题2分，共10分

4.简答题、计算和综合分析论述题9题，每题10分，共90分

四、适用学科

材料物理与化学

五、考核内容

1. 原子结构与键合

掌握原子结构与原子的电子结构，了解原子结构、原子排列对材料性能的影响。掌握    材料中的结合键的类型、本质，理解各结合键对材料性能的影响，键-能曲线及其应用。

2. 晶体结构

掌握晶体学基础，理解空间点阵与晶体结构的基本概念、晶向指数与晶面指数，了解常 见典型金属的晶体结构及其特征、晶体材料的多晶型性。掌握合金相结构，理解固溶体、金属间化合物的概念及分类，了解影响固溶体溶解度的因素、合金相与材料性能的。

关系。

3. 晶体缺陷

掌握晶体缺陷的概念及分类；理解点缺陷的类型、平衡浓度、产生及其运动，了解点缺陷与材料行为。掌握位错的基本类型和特征、柏氏矢量、位错的运动、位错的应力场及其与其他缺陷的相互作用、位错的增值、位错反应、实际晶体中的位错、位错理论的应用。掌握

表面与界面，理解外表面、晶界与相界、孪晶界的概念和分类、界面特性，了解晶体缺陷在材料组织控制（如扩散、相变）和性能控制（如材料强化）中的作用。

4. 扩散

了解扩散概念，掌握扩散第一定律、扩散第二定律，理解扩散驱动力及扩散机制。掌握扩散激活能及影响扩散的因素及原理，了解反应扩散。

5.材料的塑性变形

了解塑性变形的主要方式，理解滑移、孪生的概念及特点，滑移系、滑移的临界分切应力和滑移时晶体的转动、多滑移与交滑移。掌握高温塑性变形方式及特点，晶界对多晶体金属的塑性变形的影响，固溶体合金和多相合金的塑性变形特点、塑性变形对材料组织和性能的影响、金属材料强化机制。

6. 回复与再结晶

理解冷变形金属在加热过程中的显微组织变化和性能变化。掌握回复和再结晶的基本概念和机制；再结晶动力学、再结晶温度、影响再结晶的因素、再结晶晶粒大小的控制，晶粒的长大与二次再结晶及动态回复与动态再结晶、金属的热加工。了解回复和再结晶的应用。

7. 相平衡和相图

掌握相律的基本概念，了解相平衡的相率解释。掌握晶体凝固的热力学条件，形核、晶体长大过程，凝固动力学及凝固组织，理解纯晶体的凝固。掌握二元相图中的匀晶、共晶、包晶、偏晶等相图的结构分析，熟练记忆和应用Fe-Fe3C相图；共析、包析反应；二元相图的平衡结晶过程分析、冷却曲线；二元合金中匀晶、共晶、共析、二次相析出的平衡相和平衡组织特点，了解杠杆定律及其应用。掌握三元相图的基本概念，成分三角形、等温截面、垂直截面的概念，三元匀晶的平衡转变过程分析。

8. 材料的亚稳态、功能特性及固态相变

了解纳米晶材料、准静态材料和非晶态材料的形成、结构及性能。掌握固态相变的特点及分类、相变热力学、相变动力学；过饱和固溶体的分解转变、过饱和固溶体的时效、调幅分解

六、主要参考教材

胡赓祥、蔡珣、戎咏华著《材料科学基础（第三版）》，上海，上海交通大学出版社，2016年7月第二十九次印刷