江苏科技大学研究生入学考试大纲

| 考试科目代码 | 833 | 考试科目名称 | 材料连接原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考查目标 | 本课程的考核目标是学生能掌握材料连接原理基本概念和基本理论，并能运用这些基础知识分析简单的材料连接化学冶金和物理冶金问题；理解焊缝和热影响区的组织与性能的控制；掌握常见焊接裂纹（热裂纹、冷裂纹）的形成机理、影响因素及防治措施。 |
| 考试形式 | 笔试考试 |
| 试卷结构及题型 | 试卷内容比例： 绪论、第一章： 约15% 第二章： 约30% 第三章： 约25% 第四章： 约30% 试卷题型比例： 判断题： 20% 简答题： 32% 问答题： 39% 计算题： 9% |
| 考查知识要点 | 1. 掌握焊接过程的物理本质；掌握焊接的定义；焊接方法的分类及区别；焊接温度场的概念及表达式；焊接热源的要求及主要特性。焊接热循环的定义；焊接热循环的主要参数、重点用理论公式计算冷却时间、临界板厚的概念及计算。焊条金属的平均熔化速度、平均熔敷速度、熔敷系数；药皮焊条焊接熔滴和熔渣的过渡形式、熔滴的比表面积；熔合比的概念、表达式及影响因素。 2. 掌握H、N、O在金属中的溶解特点。 焊接区内气体的产生；H、N、O对焊缝金属性能的影响。焊条的组成、焊条药皮的作用；焊条的工艺性能；典型焊条的冶金性能和焊缝金属力学性能分析。焊剂的分类和作用；熔炼焊剂冶金性能分析。焊丝的分类、CO2焊实心焊丝的冶金特点、药芯焊丝的特点。熔渣的分类、作用；熔渣结构理论的要点、碱度的概念和表达式。焊缝金属的氧化和脱氧反应分析（重点）；焊缝金属中S、P的控制；焊缝合金过渡的目的和方式，合金过渡系数的概念、表达式及影响因素。 3. 掌握焊接熔池的凝固特点、熔池结晶的一般规律；焊缝的结晶形态及影响因素；焊缝金属偏析的种类及产生原因；焊缝金属固态相变组织特点及对焊缝性能的影响；改善焊缝金属韧性的措施、合金元素对焊缝金属性能的影响。焊接热过程的特点；焊接加热和冷却过程组织转变的特点；焊接CCT图的应用。焊接热影响区的组织分布和特点；焊接热影响区的性能。 4. 掌握焊缝中气孔的分类、产生原因、影响因素及防治措施。焊接裂纹的分类。结晶裂纹的形成机理、影响因素及防治措施。产生焊接冷裂纹的三大主要因素；低合金高强钢热影响区延迟裂纹的形成机理；焊接接头拘束应力的分类、拘束度的概念和表达式；常用焊接冷裂判据；延迟裂纹的影响因素和防治措施。液化裂纹、再热裂纹、层状撕裂的概念。 |
| 考试用具说明 | 考生可携带没用存储功能的计算器。 |